**ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИИ**

BELFIKS Adhesive BT Клей монтажный без растворителей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BELFIKS Adhesive BT Клей монтажный без растворителей - идеальный клей для склеивания различных строительных материалов без применения винтов и гвоздей. Изделие предназначается для склеивания древесины, бетона, керамики, камня, стиропора, подоконников, керамических плиток, дверных косяков и уплотнения небольших стеновых щелей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

BELFIKS Adhesive BT Клей монтажный без растворителей - монтажный клей без растворителей, изготовленный на основе акрилатных дисперсий, без запаха и не влияет на окружающую среду. При желании клей может обрабатываться. Изделие склеивает почти все пористые строительные материалы без предварительного нанесения смазки. Затвердевшая масса устойчива на воздействие холода и температуры до + 700С и выше.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, обезжиренными, обеспыленными и жёсткими. BELFIKS Adhesive BT Клей монтажный без растворителей нанесите точками или небольшими полосами на одну из склеиваемых поверхностей. Прижмите обе склеиваемые стороны, выдерживая определённое расстояние между плоскостями, для затвердения массы. Для склеивания более тяжелых элементов рекомендуется установить дополнительную опору или тиски для поддержки в течении 24 часов. Свежий клей очищается водой, а затвердевший - горячей водой или ацетоном.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Инструкции прилагаются на основе нами выполненных опытов, однако из-за спецификации использования изделия и способа работы рекомендуется испытание изделия в соответствии с вашими условиями и вашим способом работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:

Время поверхностного затвердения: Удельный вес:

Температура нанесения:

Рабочая температура:

Быстрота высыхания:

Разливание:

Упаковка:

Срок и способ хранения:

~10 мин при Т=230С и 65% RH 1320 + 50 кг/м3 от +50С до +400С от -200С до +700С 3 мм/день не льётся картуши 300 мл 12 месяцев при Т=10-300С

Гомогенная белая паста