**ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ**

**ДЕЗЕРТ (DESERT)** – **декоративное покрытие с жемчужным блеском и эффектом песка ХИТ ПРОДАЖ !!!**

## НАЗНАЧЕНИЕ: это декоративное финишное покрытие для внутренних работ и сухих помещений, с металлизированными пигментами и специально обработанной кварцевой пылью. Desert придает стенам эффект античной ткани, имитирует роскошь переливающегося шелка с рельефом и мягким металлическим отблеском и переливами, меняющимся в зависимости от освещения. Идеально подходит как для классического, так и для современного интерьера. Материал изготовлен на водной основе, не имеет запаха, абсолютно не токсичен, отличается высокой устойчивостью к различного рода воздействиям. Наносится на различные виды предварительно подготовленных поверхностей: на бетон, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон. Цветовая гамма – серебро + колеруется любыми органическими красителями по системе Crost, NSC, Ambiance.

**СВОЙСТВА: состав готов к применению, экологически безопасен, паропроницаем, имеет высокую адгезию, высокая устойчивость к деформации, не выцветает под воздействием УФ-излучения, пригоден к влажной очистке, не воспламеняется. Имеет высоко выраженную декоративность, видна творческая составляющая, увеличивающая ценность покрытия, со временем не теряет свою актуальность.**

**ПРИМЕНЕНИЕ**: Работы следует проводить при температуре от +15 до +36С и влажности воздуха не более 80%. При работе следует использовать следующие инструменты: Валик (средний ворс), шпатель из нержавеющей стали, кисть с длинным мягким ворсом. Подготовка поверхности должна соответствовать стандарту К4 по Таблице 7.5 СП 71.13330.2017 (см. стр.32 каталога). Поверхность должна быть сухой, ровной, прочной, очищенной от пыли, высолов, жиров, известкового налета и других загрязнений. Новые цементные поверхности должны быть выдержаны в течение 30 дней. Для лучшей адгезии рекомендуется обработать основание грунтом Crost fix Primer ( высыхает за 1-2 часа). Далее наносится слой краски Crost interior white, заколерованной в основной цвет валиком в два слоя с промежуточной просушкой 1,5 часа каждый слой. Затем нанесите слой декоративного покрытия Crost Desert в один слой. Начинать наносить покрытие можно с любого угла помещения, кистью разными способами, крест на крест, волнами , точечно, в зависимости от планируемого рисунка покрытия. Также поверхность можно легко отреставрировать, нанеся материал только на определенное место, требующее корректировки.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**: Не смешивать с другими шпатлевками, грунтовками и растворителями. Разбавлять только водой. При попадании в глаза обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в хорошо проветриваемом помещении.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состав** | Натуральные смолы в водной дисперсии, органические, неорганические и специальные металлические пигменты, кварцевый песок, фракция 0,3мм | **Время высыхания при +20С и влажности не более 75%** | На отлип-1-1,5 часа, на перекрас 7-8 часов, до возможности мокрой очистки-7 дней | **Срок эксплуатации покрытия** | Не менее 10 лет |
| **Расход** | 1 кг = 7-8 кв.м. | **Промежуточный слой** | Crost Inerior White в 2 слоя | **Утилизация** | После использования тару утилизировать как бытовые отходы |
| **Температура применения** | От +15С до +36С и влажность не более 80%  |  |  | **Способ нанесения** | Только вручную |
| **Температура транспортировки и хранения** | От +5С до +36С | **Очистка инструмента** | водой | **Инструменты** | Валик (средний ворс), кисть с длинным мягким ворсом |
| **Срок хранения в заводской таре** | 5 лет | **Упаковка** | 1 кг, 5 кг 10 кг | **Цветовая гамма** | Серебро + колеруется любыми органическими красителями |