**ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ**

**ПЛАСТЕР (PLASTER)** – **декоративная штукатурка на силикатно- акриловой основе для имитации античной поверхности**

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Предназначена для наружных и внутренних работ, для декоративной отделки фасадов зданий, в том числе в регионах с частыми и интенсивными атмосферными осадками. Используется для отделки жилых и коммерческих помещений, холлов, стен вестибюлей, лестничных клеток, влажных помещений (подвалов, санузлов, ванных комнат). Это декоративная штукатурка, основанная на композиции акриловых смол и минеральных наполнителях, образующая текстурный рисунок и создающая эффект старой античной поверхности стен. Plaster отличается высокой устойчивостью к различного рода воздействиям, легко моется. Имеет хорошую паропроницаемость и адгезию. Наносится на различные виды предварительно подгото-вленных поверхностей: на бетон, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон. Выпускается в виде баз «Р» и «D» белого цвета и может колероваться в светлые и темные тона по системе колеровки Crost.

**СВОЙСТВА: состав готов к применению, экологически безопасен, не токсичен, паропроницаем, имеет высокую адгезию, нивелирует мелкие неровности основания, препятствует образованию плесени и грибков, высокоустойчив к деформации, не выцветает под воздействием УФ-излучения, атмосферо – и морозостойкий, пригоден к влажной очистке, не воспламеняется.**

**ПРИМЕНЕНИЕ**: Работы следует проводить при температуре от +15 до +35С и влажности воздуха не более 85%. Не наносить в ветреную погоду и под прямыми солнечными лучами. При работе следует использовать инструменты из нержавеющих материалов. Подготовка поверхности должна соответствовать стандарту К2(К3)по Таблице 7.5 СП 71.13330.2017 (см. стр.38 каталога). Поверхность должна быть сухой, ровной, прочной, очищенной от пыли, высолов, жиров, известкового налета и других загрязнений. Неровности основания поверхности не должны превышать размера зерна штукатурки. Для лучшей адгезии рекомендуется обработать основание грунтом Crost Primer ( высыхает за 1-2 часа). Перед применением штукатурку тщательно перемешать (возможно расслаивание). Перед нанесением в качестве грунтовки применяется Croston Primer (промежуточная сушка 1-2 часа).

**Plaster** наносится на сухую поверхность в один-два слоя (в зависимости от желаемого рисунка) при помощи нержавеющего шпателя или нержавеющей терки. Первый слой наносится всплошную и слегка растирается, через 12 часов наносится второй слой маленькими мазками так, чтобы полностью не перекрывался первый слой и хорошо, по-мокрому, затирается. После полного высыхания возможно использовать Antica, Perlato, Desert губкой в один слой до полного насыщения поверхности. **Меры предосторожности**: Не смешивать с другими шпатлевками, грунтовками и растворителями. Разбавлять только водой. При попадании материала в глаза следует немедленно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состав** | Натуральные смолы в водной дисперсии, органические, неоргани-ческие. Минеральные наполнители | **Время высыхания при +20С и влажности не более 75%** | Полное 24 часа, на отлип 3 часа | **Срок хранения в заводской таре** | Не более 36 месяцев со дня изготовления, в защищенном от солнца и холода месте |
| **Расход** | 0,8 -2 кг/кв.м. (в 1-3 слоя) | **Устойчивость к дождю** | Через 48 после нанесения | **Срок эксплуатации покрытия** | Более 10 лет |
| **Температура применения** | От +15С до +35С при влажности не более 80% | **Морозостойкость адгезионного контакта** | Не менее 100 циклов | **Утилизация** | После использования тару утилизировать как бытовые отходы |
| **Температура транспортировки и хранения** | От +5С до +35С предохранять от замораживания | **Очистка инструмента** | водой | **Способ нанесения** | В ручную все фактуры, машинным способом фактуру Карта мира |
| **Температура эксплуатации** | От -45С до +60С | **Упаковка** | Пластиковые ведра по 1 кг, 5 кг, 10 кг и 20 кг | **Инструменты** | Из нержавеющих материалов, кельма, шпатель |
|  |  | **Класс пожарной опасности** | **КМ1** (ГОСТ 30244-94) | **Цветовая гамма** | Белая база, колеровка водорастворимыми и универсальными красителями  |