**ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ХИТ ПРОДАЖ!!!**

**СЕНАТОР (SENATOR)** – **декоративная штукатурка на известковой основе для имитации фактуры камня**

**НАЗНАЧЕНИЕ:** штукатурка предназначена для наружных и внутренних работ, для декоративной отделки интерьеров и фасадов зданий, в том числе в регионах с частыми и интенсивными атмосферными осадками. Используется для отделки жилых помещений, холлов, стен вестибюлей, лестничных клеток, влажных помещений (подвалов, санузлов, ванных комнат). Образует прочное и долговечное покрытие. Создает неповторимый текстурный рисунок поверхности. Благодаря уникальному составу может имитировать множество фактур. Наносится на различные виды предварительно подготовленных минеральных поверхностей: на бетон, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон. Выпускается в виде базы белого цвета и может колероваться по системе колеровки Crost в пастельные и темные цвета.

**СВОЙСТВА: состав готов к применению, экологически безопасен, не токсичен, паропроницаем, имеет высокую адгезию, нивелирует мелкие неровности основания, препятствует образованию плесени и грибков (за счет щелочной среды), высокоустойчив к деформации, не выцветает под воздействием УФ-излучения, атмосферо – и морозостойкий, пригоден к влажной очистке (с условием покрытия воском или гидрофобизатором), не воспламеняется (согласно протоколов испытаний). АНТИВАНДАЛЬНАЯ поверхность.**

**ПРИМЕНЕНИЕ**: Работы следует проводить при температуре от +15 до +36С и влажности воздуха не более 85%. Не наносить в ветреную погоду и под прямыми солнечными лучами. При работе следует использовать инструменты из нержавеющих материалов. Подготовка поверхности должна соответствовать стандарту К2(К3)по Таблице 7.5 СП 71.13330.2017 (см. стр.32 каталога) . Поверхность должна быть сухой, ровной, прочной, очищенной от пыли, высолов, жиров, известкового налета и других загрязнений. Новые цементные поверхности должны быть выдержаны в течение 30 дней. По необходимости выровнять поверхность c помощью финишной шпаклевки. Для лучшей адгезии рекомендуется обработать основание грунтом Crost Primer или Primer Lime( высыхает за 3-5 часов). Перед применением штукатурку тщательно перемешать (возможно расслаивание). Первый слой штукатурки наносят на основание поверхности теркой (кельма) из нержавеющей стали, которую держат под углом 300 к поверхности тонким слоем 0,5-0,8 мм всплошную «на сдир». Далее через 6-8 часов наносится второй слой штукатурки с таким эффектом, чтобы полностью не перекрывать предыдущий слой декоративной штукатурки. Далее дав материалу слегка подсохнуть, теркой (кельмой) заглаживают верхушки фактуры до того уровня гладкости, который необходим. После полного высыхания можно нанести полупрозрачную краску Antica - если требуется создать эффект «под старину», или перламутровый лак Shine (либо воск Wax)- для получения благородного отблеска поверхности. Краски-лаки наносятся теркой-губкой в один слой до полного насыщения поверхности. Рекомендуется в качестве защитного покрытия нанести гидрофобизатор Crost Wax for Plaster (для дышащей поверхности), либо Crost Fixprimer (для контакта с осадками и для влажных помещений).

**Меры предосторожности**: Не смешивать с другими шпатлевками, грунтовками и растворителями. При попадании материала в глаза следует немедленно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состав** | Гашеная известь, мраморные гранулы, фракция 0,5мм, наполнители, диоксид титана, неорганические пигменты на основе окиси железа и цветных красителей | **Время высыхания при +20С и влажности не более 75%** | Полное 24 часа, на отлип 2,5 часа | **Срок хранения в заводской таре** | Не более 36 месяцев со дня изготовления |
| **Расход** | 0,5 -1,7 кг/кв.м. (в 1-2 слоя) | **Устойчивость к дождю** | Через 48 после нанесения | **Срок эксплуатации покрытия** | Более 25 лет |
| **Температура применения** | От +15С до +36С при относительной влажности не более 80% | **Морозостойкость адгезионного контакта** | Не менее 100 циклов | **Утилизация** | После использования тару утилизировать как бытовые отходы |
| **Температура транспортировки и хранения** | От +5С до +36С. Предохранять от замораживания | **Очистка инструмента** | водой | **Способ нанесения** | В ручную все фактуры, машинным способом фактуру Карта мира |
| **Температура эксплуатации** | От -45С до +60С | **Упаковка** | Пластиковые ведра по 1кг, 10 кг, 20 кг | **Инструменты** | Из нержавеющих материалов, кельма, шпатель, шетка-набивалка, компрессор с картушным пистолетом |
|  |  | **Класс пожарной опасности** | **КМ 0\КМ1** (ГОСТ 30244-94) | **Цветовая гамма** | Белая база «Р» и «D», колеровка в постельные и темные тона по системе Crost |