- DRI FAST 3010

Полупрозрачная уретано-масляная пропитка

для внутренних и наружных отделочных работ

ОПИСАНИЕ: DRI FAST – полупрозрачная быстросохнущая пропитка с отличной устойчивостью к лаку. DRI FAST может колероваться по вашему желанию. Рекомендуется к применению на большинстве поверхностей из дерева таких, как шкафы, двери, элементы отделки, полы, мебель, фанера и ДСП.

На DRI FAST после высыхания можно наносить прозрачные лаки.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: использование в качестве прозрачного покрытия для внутренней или наружной отделки.

Расход: 1 литр на 9,8 – 12,3 кв.м.

Расход материала на хорошо подготовленной поверхности зависит от способов покраски, пористости, текстуры и влагосодержания дерева.

Рекомендуемая температура и влажность для нанесения: 10 – 32 ºC при относительной влажности 50%.

Время высыхания: на свободное касание: 15 минут

Повторная покраска: 30 минут

Полное высыхание: 30 минут

Рекомендации по инструментам:

Кисти: применять только высококачественные кисти из настоящей щетины. Для небольших работ могут использоваться малярные подушки или пенные кисти.

Валики: Не рекомендуется.

Распылители воздушные: использовать с соответствующим комплектом насадок/сопел.

Распылители безвоздушные:  для распылителей, не использующих сжатый воздух, применять сопла  размером .011 – .021.

Разбавление: Не рекомендуется. Если разбавление необходимо используйте синтетический растворитель. Разбавление влияет на оттенок продукта.

Чистка: после использования инструменты и оборудование немедленно очистить в растворителе для лака.

# Технические данные:

Тип основы: Полиуретан/масло

Типы растворителей: толуол, ксилол и алифатические кислоты.

Внешний вид: матовый.

% сухого вещества по весу: 3,5 – 3,7

% сухого вещества по объему: 2,9 – 3,15

Вес: 0,83 – 0,85 кг/л

Срок годности при хранении в заводской упаковке не   ограничен

Колеровка: по цветовой гамме Миллениум Parker Paint.

Безопасность для окружающей среды: В состав продукта не входят свинец и ртуть.