Epotilt 266 (Фасадный грунт кислото-щелочеустойчивая)

Грунтовка Epotilt 266 изготовлена на основе акрило-эпокситной эмульсии для достижения повышенной адгезии и прочности.

Предназначена для использования в качестве грунта для наружных работ по бетонным, каменным и  цементным поверхностям.

Кислото-щелочеустойчивая.

Композиционный состав:

Диоксид титана 11%

Карбонат кальция 21%

Кварц 10,5%

Другие добавки 0,3%

Доля пигмента в весе 42,8%

Акрило-эпокситное связующее 13,1%

Органические растворители 1,8%

Вода 41,3%

Добавки 1%

Общее количество связующих  на вес 57,2%

Растворители:

Растворитель на вес 56,9%

Растворитель на объем 39,5%

Поверхность:

Степень глянца @85º--3 max

Цвет: Белый

Вязкость: заявлено 90-95Ku

Летучие соединения:

Материал 34 г/л

Слой         80 г/л

Укрывистость:

Ровный кирпич 5-8 м²/л

Пористый кирпич 3-5 м²/л

Ровный бетон 7-10 м²/л

Пористый бетон 5-8 м²/л

Время высыхания:

На касание 4-8 часов

Повторное перекрашивание 12 часов

Укрываемость: 94%

Толщина пленки:

Влажная -5.3

Сухая -2.1

Методы нанесения:

Качественными валиками, кистями

Безвоздушное распыление

Разбавление: не рекомендуется

Инструмент моется теплой водой с мылом

Температура нанесения:

Не наносить если температура ниже 10ºС

Epotilt может причинить вред здоровью при попадании в глаза и при длительном контакте с кожей. Если это произошло немедленно промойте места поражения теплой водой и срочно обратитесь к врачу.

Хранение:

Хранить при температуре не ниже 1ºС

Не допускать замораживания.

Срок хранения 2 года.