FINAL KOTE 	4950(5450)

Описание: PARKER PAINT FINAL KOTE  -100% акриловая латексная эмаль класса премиум, предназначена для внутренней окраски стен и потолков, окон, дверей, других элементов интерьера там где требуется высокопрочное покрытие. FINAL KOTE   выпускается в двух степенях глянца, матовый(4950) и полуматовый(5450), обладает повышенной износоустойчивостью, стойкостью к многократному мытью и даже скоблению.

Применение: Для окраски надлежащим образом подготовленных новых поверхностей и для перекрашивания ранее окрашенных. PARKER PAINT FINAL KOTE, дает прочное покрытие и прекрасно ложится практически на все существующие поверхности.

Ограничения: Краска не предназначена для наружной отделки и на незагрунтованные поверхности штукатурки, бетона, дерева, гладкие металлические и пластиковые поверхности. Не наносить на полированные или холодные поверхности (температурой ниже 100 С). Для их окраски требуется применение специальных технологий и специализированных грунтов. Консультацию по данному вопросу Вы можете получить у любого представителя Parker Paint.

Расход:

Рекомендуемая толщина на первый слой краски после высыхания: 44,5 микрона.

Толщина свежего слоя краски для достижения рекомендуемой толщины слоя после высыхания: 111,8 микрона.

Теоретический расход краски: 1 литр на 10 - 12 кв.м. по идеально загрунтованной поверхности.

Расход краски зависит от способов покраски, пористости и структуры поверхности.

Рекомендуемая температура и влажность для покраски: 10-320 С при относительной влажности 50%.

Время высыхания: на свободное касание – 1 час.

Повторная покраска: 4-8 часов.

Полное высыхание: 12 часа.

(при температуре 250 С,  относительной влажности 50-55%)

# Технические данные:

Тип основы: акрил

Типы растворителей: вода

Внешний вид: матовый

Уровень глянца: 2 - 5 @ 60º,  3,5 - 6 @ 85º

Вязкость поверхностного слоя: 90 – 95 Ku (@ 250 С)

% сухого вещества по весу: 57,9±1,5%

% сухого вещества по объему: 40,6±1,5%

Вес: 1,35-1,39 кг/л

Состав:

Пигмент: 39%

двуокись титана   			50,5%

нефелиновый сиенит			11%

силикаты				27,5%

кварц аморфный			11%

Связующее: 61%

акриловая эмульсия			58%

вода и добавки			37%

Пропиленгликоль			5%

Продукт содержит VOC в количестве не более 124 г/л.