Flextron 100

На 100% акриловой основе

Описание: PARKER PAINT Flextron 100 – высококачественная акриловая матовая эмаль для наружных работ. Формула краски дает прочное  сцепление с поверхностью. Обладает прекрасной износостойкостью, устойчивостью  к атмосферным воздействиям, эксплуатационной гибкостью и цветовой стойкостью.

Назначение: PARKER PAINT Flextron 100 идеально подходит для окраски предварительно подготовленных и загрунтованных (при необходимости) новых поверхностей и для перекрашивания ранее окрашенных: гладких и грубых наружных обшивок из дерева, бетонных поверхностей и кирпичной кладки.

Ограничения: Не использовать для окраски  поверхностей из неотделанной древесины и металла.

Не подлежат окраске гладкие металлические поверхности, поверхности из полированного алюминия, оцинкованные поверхности, пластиковые панели, трубы сливных магистралей и стоков,  ДСП.

Для окраски этих поверхностей требуется применение специальных технологий и специализированных грунтов. Консультацию по данному вопросу Вы можете получить у любого представителя Parker Paint.

Расход:

Рекомендуемая толщина на первый слой краски после высыхания: 50.5 микрона.

Толщина свежего слоя краски для достижения рекомендуемой толщины слоя после высыхания: 145 микрон.

Теоретический расход краски: 1 литр на 12 – 15 кв.м.

Расход краски зависит от способов покраски, пористости и структуры поверхности.

Не наносить краску для наружной отделки во время дождя или во влажную, туманную или холодную погоду, так как эти погодные условия могут оказать влияние на высыхание, внешний вид и долговечность окраски.

Краска Flextron 100 должна наноситься толщиной, достаточной для равномерного покрытия окрашиваемой поверхности.

В некоторых случаях, допускается вторичное покрытие.

Не наносить краску на нагретую поверхность или под прямыми солнечными лучами. В этих случаях, краска может начать отшелушиваться и пузыриться.

Рекомендуемая температура и влажность для покраски: 10-320 С при относительной влажности 50%.

Время высыхания: на свободное касание – 1 час,

Повторная покраска: 4 - 6 часов

Полное высыхание: 24 часа.

(при температуре 250 С,  относительной влажности 50-55%)

# Технические данные:

Тип основы: акриловый

Типы растворителей: вода

Внешний вид: матовый

Уровень глянца: 2 – 5 @ 60º, 2 - 5 @ 85º

Вязкость поверхностного слоя: 95-100 Ku (при 250 С)

% сухого вещества по весу: 52,7±1,5%

% сухого вещества по объему: 35±1,5%

Вес: 1,32-1,37 кг/л

Состав:

Пигмент: 36%

двуокись титана   			63,5%

аморфный кварц			8,5%

нефелиновый сиенит			21%

силикаты				1%

слюда					6%

Связующее: 64%

акриловая эмульсия			51%

вода и добавки			45,5%

пропиленгликоль			3,5%

Продукт содержит VOC в количестве не более 121 г/л.