# MARATHON 1050

Описание: PARKER PAINT Marathon – универсальная высококачественная глянцевая эмаль на алкидной основе для применения как внутри помещений, так и снаружи. Marathon имеет исключительную стойкость и предлагает высший уровень качества среди эмалей этого типа.

Эмаль  Marathon  пригодна для окрашивания большинства существующих поверхностей, внутренних или наружных, где необходимо защитное или декоративное глянцевое покрытие.

Идеальна для надлежащим образом подготовленных дерева, металла, камня, бетона, игрушек, полов, веранд, надворных построек, механизмов  и даже для корабельной покраски.

Не рекомендуется для окрашивания:  промасленных поверхностей, гаражных полов или поверхностей, нуждающихся в покрытии химически стойкой краской, а также поверхностей которые будут нагреваться до температуры 120С и выше.

Расход:

Рекомендуемая толщина на первый слой краски после высыхания: 48,3 микрона.

Толщина свежего слоя краски для достижения рекомендуемой толщины слоя после высыхания: 65.5 – 76,5 микрона (для неразбавленной краски).

Теоретический расход краски: 1 литр на 12,3 -13,5 кв.м.

Расход краски зависит от способов покраски, пористости и структуры поверхности.

Рекомендуемая температура и влажность для покраски: 10-320 С при относительной влажности 50%.

Время высыхания: на свободное касание – 8 часов

Повторная покраска: 16 часов

Полное высыхание: 48 часов.

(при температуре 250 С,  относительной влажности 50-55%)

Технические данные:

Тип связующего: алкидный

Тип растворителя: уайт-спирит

Внешний вид: полуматовый с глянцем

Диапазон глянца: 85 – 95 @ 60º, ›95 @ 85º

Вязкость (при 25 ºC): 77 - 83 Ku

Сухого вещества, % от массы: 70 - 73

Сухого вещества, % от объема: 53 - 56

Масса: 1,25 – 1,30 кг/л

Состав:

Пигмент: 40%

двуокись титана   			53%

нефелиновый сиенит 			18%

карбонат кальция			29%

Связующее: 60%

соевая  алкидная смола		72%

растворители				21%

добавки и отвердители		7%

Продукт содержит VOC в количестве: максимально до разбавления 358 гр./л., после разбавления соответствующим разбавителем 380 гр./л.