OVER ALL 1950

На 100% акриловой основе

Описание: PARKER PAINT Over All 1950 – высококачественная акриловая латексная краска с полуматовым покрытием для наружных работ. Формула краски дает прочное  сцепление с поверхностью. Обладает прекрасной износостойкостью, устойчивостью  к атмосферным воздействиям, эксплуатационной гибкостью и цветовой стойкостью.

Назначение: PARKER PAINT Over All 1950 идеально подходит для окраски предварительно подготовленных и загрунтованных (при необходимости) новых поверхностей и для перекрашивания ранее окрашенных: гладких и грубых наружных обшивок из дерева, отделки и оконных рам, кровельной дранки, обшивок из фанеры средней плотности, бетонных поверхностей, кирпичной кладки и некоторых предварительно загрунтованных поверхностей из металла.

Ограничения: Не использовать для окраски  поверхностей из неотделанной древесины и негрунтованного металла.

Без использования соответствующей грунтовки изделий из алюминия с фабричным покрытием, изделий из металла, пластика или ДСП окраска может потребовать применения специальных методик.

Для окраски этих поверхностей требуется применение специальных технологий и специализированных грунтов. Консультацию по данному вопросу Вы можете получить у любого представителя Parker Paint.

Расход:

Рекомендуемая толщина на первый слой краски после высыхания: 44.5 микрона.

Толщина свежего слоя краски для достижения рекомендуемой толщины слоя после высыхания: 127 микрон.

Теоретический расход краски: 1 литр на 12-15 кв.м.

Расход краски зависит от способов покраски, пористости и структуры поверхности.

Не наносить краску для наружной отделки во время дождя или во влажную, туманную или холодную погоду, так как эти погодные условия могут оказать влияние на высыхание, внешний вид и долговечность окраски.

Краска Over All 1950 должна наноситься толщиной, достаточной для равномерного покрытия окрашиваемой поверхности.

В некоторых случаях, допускается вторичное покрытие.

Не наносить краску на нагретую поверхность или под прямыми солнечными лучами. В этих случаях, краска может начать отшелушиваться и пузыриться.

Рекомендуемая температура и влажность для покраски: 10-320 С при относительной влажности 50%.

Время высыхания: на свободное касание – 30 минут,

Повторная покраска: 4 - 6 часов

Полное высыхание: 24 часа.

(при температуре 250 С,  относительной влажности 50-55%)

# Технические данные:

Тип основы: акриловый

Типы растворителей: вода

Внешний вид: полуматовый

Уровень глянца: 2 – 5 @ 60º, 3 - 6 @ 85º

Вязкость поверхностного слоя: 95-100 Ku (при 250 С)

% сухого вещества по весу: 51,3±1,5%

% сухого вещества по объему: 34,4±1,5%

Вес: 1,300-1,348 кг/л

Состав:

Пигмент: 33%

двуокись титана   			70,5%

аморфный кварц			14,5%

нефелиновый сиенит			15%

Связующее: 67%

акриловая эмульсия			51,5%

вода и добавки			44%

пропиленгликоль			4,5%

Продукт содержит VOC в количестве не более 145 г/л.