# PARK AVENUE 1500

Описание: PARKER PAINT Park Avenue 1500 – высококачественная полуматовая эмаль с легким глянцем на алкидной основе, дает декоративную стойкую окраску с прекрасной износостойкостью. Park Avenue  имеет хорошую текучесть и легко наносится на окрашиваемую поверхность.

Эмаль  Park Avenue  пригодна для окрашивания предварительно загрунтованных и/или ранее окрашенных поверхностей внутреннего интерьера: деревянных частей строения – дверей, оконных рам и т.п.; стен и потолков в кухнях, ванных комнатах, подсобных помещениях, офисах, общественных помещениях (холлах и вестибюлях), а также в местах, где требуется прочное окрашивание внутренней отделки.

Не рекомендуется для окрашивания: необработанных металлических поверхностей, полов или поверхностей, нуждающихся в покрытии химически стойкой краской, а также поверхностей, которые будут нагреты до  температуры 93С и выше.

Расход:

Рекомендуемая толщина на первый слой краски после высыхания: 53,34 микрона.

Толщина свежего слоя краски для достижения рекомендуемой толщины слоя после высыхания: 95.25 микрон (для неразбавленной краски).

Теоретический расход краски: 1 литр на 10 -11 кв.м.

Расход краски зависит от способов покраски, пористости и структуры поверхности.

Рекомендуемая температура и влажность для покраски: 10-320 С при относительной влажности 50%.

Время высыхания: на свободное касание – 8 часов

Повторная покраска: 24 часа

Полное высыхание: 24 часа.

(при температуре 250 С,  относительной влажности 50-55%)

Технические данные:

Тип связующего: соевый алкидный полимер

Тип растворителя: уайт-спирит

Внешний вид: полуматовый с глянцем

Диапазон глянца: 25 – 35 @ 60º, 55 – 65 @ 85º

Вязкость (при 25 ºC): 85 – 90 Ku

Сухого вещества, % от массы: 74,8±1,5%

Сухого вещества, % от объема: 56,4±1,5%

Масса: 1,352 – 1,390 кг/л

Состав:

Пигмент: 47,5%

двуокись титана   			47,8%

силикаты магния 			28,3%

карбонат кальция			23.9%

Связующее: 52,5%

соевая  алкидная смола		69%

уайт-спирит				24,9%

добавки и отвердители		6,1%

Продукт содержит VOC в количестве: максимально до разбавления 345 гр./л., после разбавления соответствующим разбавителем 380 гр./л.