PRO KOTE 4450

Описание: PARKER PAINT PRO KOTE - винил-акриловая латексная эмаль для внутренней отделки. Создает прекрасное полуматовое покрытие с легким глянцем.

Применение: Для окраски надлежащим образом подготовленных новых поверхностей и для перекрашивания ранее окрашенных. PRO KOTE  пригодна для покраски как офисных зданий, складских помещений, так и для жилых помещений: покраски стен, потолков и элементов отделки.

Ограничения: Краска не предназначена для наружной отделки. Не наносить на холодные поверхности (температурой ниже 100 С). Для окраски этих поверхностей требуется применение специальных технологий и специализированных грунтов. Консультацию по данному вопросу Вы можете получить у любого представителя Parker Paint.

Расход:

Рекомендуемая толщина на первый слой краски после высыхания: 38,1 микрон.

Толщина свежего слоя краски для достижения рекомендуемой толщины слоя после высыхания: 104,14 микронов.

Теоретический расход краски: 1 литр на 8,6 - 9,2 кв.м.

Расход краски зависит от способов покраски, пористости и структуры поверхности.

Рекомендуемая температура и влажность для покраски: 10-320 С при относительной влажности 50%.

Время высыхания: на свободное касание – 30 минут,

Повторная покраска – 4-8 часов при температуре 250 С.

Полное высыхание при относительной влажности 50-55%: 24 часа.

Технические данные:

Тип основы: акриловый винил

Типы растворителей: вода

Внешний вид/цвет: полуматовый глянец

Уровень глянца: 8 - 15 @ 60º,  15 – 20 @ 85º

Вязкость поверхностного слоя: 100 - 105 Ku (@ 250 С)

% сухого вещества по весу: 50-51%

% сухого вещества по объему: 33-34%

Вес: 1,31-1.33 кг/л

Состав:

Пигмент: 30%

двуокись титана   			68%

нефелиновый сиенит			24%

карбонат кальция			8%

Связующее: 70%

винил-акриловая эмульсия		47%

вода и добавки, гликоль		53%

Продукт содержит VOC в количестве не более 87 г/л.