PRO FLAT 3750

PARKER PAINT PRO FLAT  – матовая винил-акриловая латексная краска для

внутренней покраски стен и потолков и для их качественной грунтовки.

Назначение: для окраски надлежащим образом подготовленных новых поверхностей или для их перекрашивания. PRO FLAT  придает матовость и прекрасно ложится на правильно подготовленные гладкие или структурные поверхности как новых панелей и потолков в жилых, спальных комнатах и прихожих, так как и при перекрашивании этих площадей.

PRO FLAT  также пригодна для покраски в офисных и складских помещениях на правильно подготовленных поверхностях стен и потолков

Ограничения: не использовать для окраски поверхностей из необработанной древесины, штукатурки, гладких металлических и пластиковых поверхностей. Краска не предназначена для наружной отделки. Не наносить на полированные или холодные поверхности (температурой ниже 10 ºC). Для окраски этих поверхностей требуется применение специальных технологий и специализированных грунтов. Консультацию по данному вопросу Вы можете получить у любого представителя Parker Paint.

Расход:

Рекомендуемая толщина на первый слой краски после высыхания: 38,1 микрон.

Толщина свежего слоя краски для достижения рекомендуемой толщины слоя после высыхания: 114,3 микрона.

Теоретический расход краски: 1 литр на 7,5-8,6 кв.м.

Расход краски зависит от способов покраски, пористости и структуры поверхности.

Рекомендуемая температура и влажность для покраски: 10-320 С при относительной влажности 50%.

Время высыхания: на свободное касание – 1 час

Повторная покраска: 4 часа

Полное высыхание: 24 часа.

(при температуре 250 С,  относительной влажности 50-55%)

# Технические данные:

Тип основы: акриловый винил;

Типы растворителей: вода

Внешний вид/цвет: матовый

Уровень глянца: 2-5 @ 60º,  1,2 – 2,5 @ 85º

Вязкость поверхностного слоя: 100-105 Ku (@ 25 ºC)

% сухого вещества по весу: 48,4±1,5%

% сухого вещества по объему: 31,1±1,5%

Вес: 1,3-1,35 кг/л

Состав:

Пигмент: 36%

двуокись титана   			24%

кварц и силикаты 			51%

карбонат кальция			25%

Связующее: 64%

винил-акриловая эмульсия		34%

вода и добавки			62%

гликоль				4%

Продукт содержит VOC в количестве не более 135 г/л.