PRO SATIN 5750

Описание: PARKER PAINT PRO SATIN  высокоукрывистая винил-акриловая латексная эмаль для внутренней покраски стен и потолков с полуматовым покрытием.

Применение: Для окраски надлежащим образом подготовленных новых поверхностей и для перекрашивания ранее окрашенных.  PRO SATIN  прекрасно ложится на правильно подготовленные поверхности деревянных и бетонных плит.

Ограничения: Не использовать для окраски поверхностей из необработанной древесины, штукатурки, гладких металлических и пластиковых поверхностей. Краска не предназначена для наружной отделки. Не наносить на полированные или холодные поверхности (температурой ниже 100 С). Для окраски этих поверхностей требуется применение специальных технологий и специализированных грунтов. Консультацию по данному вопросу Вы можете получить у любого представителя Parker Paint.

Расход:

Рекомендуемая толщина на первый слой краски после высыхания: 45,72 микрона.

Толщина свежего слоя краски для достижения рекомендуемой толщины слоя после высыхания: 127 микронов.

Теоретический расход краски: 1 литр на 7,5-8,6 кв.м.

Расход краски на хорошо подготовленной поверхности зависит от способов покраски, пористости и структуры поверхности.

Рекомендуемая температура и влажность для покраски: 10-320 С при относительной влажности 50%.

Время высыхания: на свободное касание – 2 часа,

Повторная покраска – 4-8 часов.

Полное высыхание: 24 часа.

(при температуре 250 С,  относительной влажности 50-55%)

Технические данные:

Тип основы: акриловый винил; модифицированный

Типы растворителей: вода

Внешний вид: полуматовый

Уровень глянца: 2,5 - 3 @ 60º,  10 – 15 @ 85º

Вязкость поверхностного слоя: 95-100 Ku (@ 250 С)

% сухого вещества по весу: 53,4±1,5%

% сухого вещества по объему: 35,5±1,5%

Вес: 1,32 кг/л

Состав:

Пигмент: 36%

двуокись титана   			41%

силикаты 				29.5%

карбонат кальция			29.5%

Связующее: 64%

винил-акриловая эмульсия		48%

(модифицированная)

вода и добавки			48%

гликоль				4%

Продукт содержит VOC в количестве не более 127 г/л.