SATIN GLOW 4850

Описание: PARKER PAINT SATIN GLOW 4850 -  матовая акриловая латексная эмаль класса премиум для внутренних отделочных работ, образующая гладкую ровную поверхность, износоустойчивая, стойкая к многократному мытью и даже скоблению.

Применение: Для окраски надлежащим образом подготовленных новых поверхностей и для перекрашивания ранее окрашенных. PARKER PAINT SATIN GLOW  прекрасно ложится на  подготовленные стены, гладкие или структурные панели, деревянные части интерьера (двери, оконные рамы и т.п.), шкафы и стеллажи.

Ограничения: Краска не предназначена для наружной отделки и на незагрунтованные поверхности штукатурки, бетона, дерева, гладкие металлические и пластиковые поверхности. Не наносить на полированные или холодные поверхности (температурой ниже 100 С). Для их окраски требуется применение специальных технологий и специализированных грунтов. Консультацию по данному вопросу Вы можете получить у любого представителя Parker Paint.

Расход:

Рекомендуемая толщина на первый слой краски после высыхания: 44,45 микронов.

Толщина свежего слоя краски для достижения рекомендуемой толщины слоя после высыхания: 111,76 микронов.

Теоретический расход краски: 1 литр на 10 – 12 кв.м. (по загрунтованной поверхности)

Расход краски зависит от способов покраски, пористости и структуры поверхности.

Рекомендуемая температура и влажность для покраски: 10-320 С при относительной влажности 50%.

Время высыхания: на свободное касание – 1 час,

Повторная покраска: 3-5 часов

Полное высыхание: 12 часов.

(при температуре 250 С,  относительной влажности 50-55%)

# Технические данные:

Тип основы: акрил

Типы растворителей: вода

Внешний вид: полуматовый

Уровень глянца: 5 - 10 @ 60º,  ‹ 5 @ 85º

Вязкость поверхностного слоя: 95-100 Кu (@ 250 С)

% сухого вещества по весу: 57±1,5%

% сухого вещества по объему: 40±1,5%

Вес: 1,342-1,390 кг/л

Состав:

Пигмент: 36%

двуокись титана   			59%

карбонат кальция			29%

аморфные силикаты			8,5%

кварц аморфный			3,5%

Связующее: 64%

акриловая эмульсия			60%

вода и добавки			34,5%

Пропиленгликоль			5,5%

Продукт содержит VOC в количестве не более 138 г/л.