VELVA KOLOR 4650

Описание: PARKER PAINT VELVA KOLOR  –  винил-акриловая полуматовая эмаль для внутренних отделочных работ.

VELVA KOLOR – краска густой консистенции, легко наносится на окрашиваемую поверхность, долговечная с полуматовым блеском при окончательном высыхании.

Применение: Для окраски надлежащим образом подготовленных новых поверхностей и для перекрашивания ранее окрашенных. PARKER PAINT VELVA KOLOR  придает полуматовый глянец и прекрасно ложится на подготовленные стены, гладкие или структурные панели, обои, потолки.

Ограничения: краска не предназначена для наружной отделки и на незагрунтованные поверхности штукатурки, бетона, дерева, гладких металлических и пластиковых поверхностей. Не наносить на полированные или холодные поверхности (температурой ниже 100 С). Для окраски этих поверхностей требуется применение специальных технологий и специализированных грунтов. Консультацию по данному вопросу Вы можете получить у любого представителя Parker Paint.

Расход:

Рекомендуемая толщина на первый слой краски после высыхания: 38,1 микрон.

Толщина свежего слоя краски для достижения рекомендуемой толщины слоя после высыхания: 111,76 микрона.

Теоретический расход краски: 1 литр на 8– 10 кв.м. (по загрунтованной поверхности)

Расход краски на хорошо подготовленной поверхности зависит от способов покраски, пористости и структуры поверхности.

Рекомендуемая температура и влажность для покраски: 10-320 С при относительной влажности 50%.

Время высыхания: на свободное касание – 30 минут

Повторная покраска: 3-5 часов

Полное высыхание: 12 часа.

(при температуре 250 С,  относительной влажности 50-55%)

# Технические данные:

Тип основы: модифицированный винил-акрил

Типы растворителей: вода

Внешний вид: полуматовый глянец

Уровень глянца:  15 - 20 @ 60º,  40 -50 @ 85º

Вязкость поверхностного слоя: 95-100 Кu (@ 250 С)

% сухого вещества по весу: 51±1,5%

% сухого вещества по объему: 33,8±1,5%

Вес: 1,295-1,342 кг/л

Состав:

Пигмент: 30,5%

двуокись титана   			64,5%

карбонат кальция			25,5%

силикаты				10%

Связующее: 69,5%

винил-акриловая эмульсия		54%

(модифицированная)

вода и добавки			44,5%

пропиленгликоль			1,5%

Продукт содержит VOC в количестве не более 101 гр./л.