# WALL KOLOR 3650

Описание: Parker Paint WALL KOLOR– высококачественная матовая акриловая краска, предназначенная для окраски стен и потолков при отделочных работах внутри помещений.

Краска WALL KOLOR – густая, легкая в нанесении, быстросохнущая, образует долговечную матовую поверхность.

Применяется для высококачественной окраски стен и потолков, когда требуется прочное матовое покрытие.

Ограничения: не использовать для окраски поверхностей из необработанной древесины, штукатурки, гладкие металлические и пластиковые поверхности. Краска не предназначена для наружной отделки. Не наносить на полированные или холодные поверхности (температурой ниже 10 ºC). Для окраски этих поверхностей требуется применение специальных технологий и специализированных грунтов. Консультацию по данному вопросу Вы можете получить у любого представителя Parker Paint.

Расход:

Рекомендуемая толщина на первый слой краски после высыхания: 38,1 микрон.

Толщина свежего слоя краски для достижения рекомендуемой толщины слоя после высыхания: 127  микрон.

Теоретический расход краски: 1 литр на 10-12 кв.м. (по загрунтованной поверхности)

Расход краски зависит от способов покраски, пористости и структуры поверхности.

Рекомендуемая температура и влажность для покраски:

Время высыхания:    на свободное касание - 1 час

Повторная покраска - 3 – 5 часов

Окончательное высыхание:   8 часов

(при температуре 250 С,  относительной влажности 50-55%)

# Технические данные:

Тип основы: акриловый винил;

Типы растворителей: вода

Внешний вид/цвет: матовый

Уровень глянца: 2-5 @ 60º,  1,2 – 2,5 @ 85º

Вязкость поверхностного слоя: 95 -100 Ku (@ 25 ºC)

% сухого вещества по весу: 48,5+1,5%

% сухого вещества по объему: 29,5± 1,5%

Состав:

Пигмент: 37%

двуокись титана   			44%

кварц и силикаты 			44%

карбонат кальция			12%

Связующее: 63%

винил-акриловая эмульсия		30%

вода и добавки			65%

этиленгликоль			5%

Продукт содержит VOC в количестве не более 175 гр./л.