WOOD HIDE 4000

Пропитка на масляной основе

для наружных отделочных работ

Непрозрачная

ОПИСАНИЕ: Wood Hide – пропитка на масляной основе дающая прочное непрозрачное покрытие, предназначена для наружных отделочных работ по поверхностям из дерева.

Wood Hide образует защитное покрытие устойчивое к атмосферным воздействиям и не скрывает текстуру дерева.

ПРИМЕНЕНИЕ. Может использоваться на большинстве правильно подготовленных поверхностей из свежего дерева или для повторного перекрашивания ранее окрашенных поверхностей из древесины.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: для окрашивания отшлифованной или ворсистой фанеры,

негрунтованного бетона, металла или полированных поверхностей, поверхностей

из металла с фабричным покрытием, виниловых обшивок, палуб, веранд или

незащищенных горизонтальных поверхностей.

Подготовка поверхности.

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Удалить все загрязнения, которые могут повлиять на качество покрытия, такие как грязь, пыль, опилки, известь, плесень,  мазут, отслоившуюся и вспузырившуюся краску, органические вещества и прочие загрязнения.

Все наружные поверхности очистить скребком или жесткой щеткой, удалить пыль, зачистить наждачной шкуркой или проволочной щеткой, соскоблить, отмыть под напором, вытравить кислотой, провести пескоструйную обработку или любым другим испытанным методом подготовить поверхность перед окрашиванием.

Поверхности из свежего бетона, кирпичной кладки и наружной штукатурки должны просохнуть и отвердеть в течение минимум 30 дней до покраски.

Все полированные и глянцевые поверхности в хорошем состоянии рекомендуется обработать наждачной бумагой для обеспечения лучшей адгезии.

При использовании воды высокого давления для удаления шелушения или отслаивания краски, промывки здания или строений до отделочных работ промытым поверхностям необходимо дать просохнуть в течение одной недели.

Устранить грибки и плесень, используя специальные растворы. Дайте обработанной поверхности тщательно высохнуть и только после этого наносите грунтовку или краску.

6. Применение:  Перед нанесением тщательно размешать.

Расход: 1 литр на 10,5 – 12,0 кв.м.

Расход материала зависит от способов покраски, пористости и структуры поверхности.

Рекомендуется наносить пропитку в два слоя на поверхности из свежего дерева.

7. Рекомендуемая температура и влажность для нанесения: 10 – 32 ºC при относительной влажности 50%.

Время высыхания: на свободное касание: 12 часов

Повторная покраска: 24 часа

Полное высыхание: 24 часа

Рекомендации по инструментам:

Кисти и Валики: применять только высококачественные кисти из нейлона или кисти из натуральной щетины, и синтетические валики.

Распылители со сжатым воздухом: использовать с соответствующим комплектом насадок/сопел.

Распылители без сжатого воздуха: для сопла с размерами от .015 до .021.

После нанесения распылителем на новую или ранее окрашенную поверхность из дерева слой краски рекомендуется разровнять валиком или кистью.

Разбавление:  разбавлять не рекомендуется.

# Технические данные:

Тип основы: алкиды и  масла

Тип растворителя: уайт-спирит

Внешний вид: матовый

Уровень глянца 2-5 @ 60°, 3-5 @ 80°

Вязкость поверхностного слоя: 75-78 Ku (при 250 С)

% сухого вещества по весу: 74,3+1,5%

% сухого вещества по объему: 57,1+1,5%

# Вес: 1,3-1,35 кг/л

# Срок годности при хранении: не   ограничен

Продукт содержит VOC в количестве: 338 г/л.

Состав:

Пигмент: двуокись титана, оксид цинка,

аморфный асбозурит, нефелиновый сиенит.

Связующее: жирная алкидная смола, льняное масло, уайт-спирит, добавки и сиккативы.