- WEATHER SHIELD 700

Полупрозрачная масляная пропитка

для наружных отделочных работ

ОПИСАНИЕ: WEATHER SHIELD – полупрозрачная проникающая масляная пропитка для наружных отделочных работ. Создает пленку, не требует покрытия лаком. Полностью защищает от воды и влаги.

Предназначена для защиты и декорирования деревянных поверхностей в тех случаях, когда желательно сохранение натуральной текстуры и внешнего вида поверхности. Пригодна для окраски поверхностей из большинства пород дерева.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: для плотной ДСП, гладкой или шероховатой (начесанной) фанеры, предварительно грунтованных сайдингов, металла, бетона, окрашенных или лакированных поверхностей.

Применение: тщательно перемешайте перед использованием и регулярно помешивайте во время нанесения.

Расход: 1 литр на 5– 8 кв.м.

Расход материала на хорошо подготовленной поверхности зависит от способов покраски, пористости, текстуры и влагосодержания дерева.

Рекомендуемая температура и влажность для нанесения краски: 10 – 32 ºC при относительной влажности 50%.

Время высыхания: на свободное касание: 8 часов

Повторная покраска: 16 часов

Полное высыхание: 24 – 36 часов

Рекомендации по инструментам:

Кисти и валики: применять только высококачественные кисти из настоящей щетины и высококачественные валики.

Безвоздушные распылители:  требуется контрольное распределение окраски при помощи кисти или валика.

Разбавление:  не разбавлять.

Чистка: после использования инструменты и оборудование немедленно очистить в растворителе.

# Технические данные:

Тип основы: алкидные масла

Тип растворителя: уайт-спирит

Внешний вид: глянцевый

% сухого вещества по весу: 39,9% в среднем ±1,5%

% сухого вещества по объему: 31,7 в среднем ±1,5%

Вес: 0,93 – 0,94 кг/л

Срок годности при хранении в заводской упаковке не   ограничен