# WALLBOARD PRIMER 1841

Грунтовка  на латексной основе

для внутренних отделочных работ

1. Описание: Wallboard Primer – латексная грунтовка с матовым оттенком для внутренних отделочных работ. Предназначена для грунтования новых стен и потолков с полированной, текстурной или гладкофактурной поверхностью.

2. Не рекомендуется в качестве грунтовки на поверхности из необработанной древесины, штукатурки, металла, пластика; не использовать для наружных отделочных работ; не наносить на глянцевые поверхности или холодные поверхности (температурой ниже 10°С).

3. Подготовка поверхности к грунтованию. Все поверхности перед грунтованием тщательно вычистить и высушить. Удалить с поверхности грязь, пыль, шлифовальную пыль, следы от мела, масляную краску, следы от смазок и воска, плесень и прочие загрязнения, которые могут неблагоприятно повлиять на качество грунтового покрытия. Все поверхности, в зависимости от степени загрязнения, вымыть или очистить скребком или жесткой щеткой, удалить пыль, зачистить наждачной шкуркой или проволочной щеткой, соскоблить или любым другим испытанным методом подготовить поверхность перед грунтованием.

4. Применение:  Перед нанесением тщательно размешать.

Расход: 1 литр на 5,0 – 6,2  кв.м.

Расход материала на хорошо подготовленной поверхности зависит от способов покраски, пористости и структуры поверхности.

Не наносить материал для наружной отделки во время дождя или во влажную, туманную или холодную погоду, так как эти погодные условия могут оказать влияние на высыхание, внешний вид и долговечность окраски.

5. Рекомендуемая температура и влажность для нанесения: 10 – 32 ºC при относительной влажности 50%.

Время высыхания: на свободное касание: 1 час

Повторная покраска: 12 часов

Полное высыхание: 24 часа

6. Рекомендации по инструментам:

Кисти и Валики: применять высококачественные кисти из нейлона или настоящей щетины, валики с качественными покрытиями.

Распылители воздушные: использовать с соответствующим комплектом насадок/сопел и давлением воздуха.

Распылители безвоздушные: для распылителей, не использующих сжатый воздух, применять сопла с размерами от 0,015 до 0,021.

7. Разбавление: Не рекомендуется.

8. Очистка: по окончании работ немедленно очистите все инструменты и приспособления чистой, теплой водой с мылом. Промыть инструменты чистой водой. Все брызги и капли немедленно оттереть чистой ветошью, смоченной в теплой воде с мылом.

9. Технические данные:

Связующее: винил-акриловая эмульсия, гликоли, вода и добавки.

Пигмент: двуокись титана, карбонат кальция, силикаты, аморфный диатомит диоксид кремния

Внешний вид: матовый

Диапазон глянца: 2-5 @ 60°

Вязкость(при 25 ºC): 85 – 90 Ku

Сухого вещества, % от массы: 38 ± 1,5%

Сухого вещества, % от объема: 22 ± 1,5%

Масса: 1,22 – 1,27 кг/л

10. Срок годности при хранении: не   ограничен

11. Колеровка: по цветовой гамме Миллениум Parker Paint.

Цвет после высыхания может отличаться от образца. Проверьте цвет перед использованием путем нанесения краски на небольшой участок поверхности12. Безопасность для окружающей среды: В состав продукта не входят свинец и ртуть.

13. Меры предосторожности:  Закрывайте емкость с краской после каждого использования.

Хранить в недоступном для детей месте. Не принимать вовнутрь!

14. Хранить в чистом и сухом месте. НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!

15. Примечание: Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры поверхности и воздуха, циркуляции воздуха или вентиляции. Плохая вентиляция или отсутствие таковой в окрашиваемом помещении может повлечь за собой недостаточное высыхание или отвердевание слоя грунта.

Продукт содержит VOC: 130 гр./л.

3003 S. Tacoma Way. PO Box 11407. Tacoma, Washington 98411

Официальный дистрибьютор в России, компания «Торговая Линия»

(3832) 14-63-53; 27-61-20, p.p@online.nsk.su