ЛЮМИО

(LUMIO)

ОПИСАНИЕ: Оригинальный материал, напоминающий тиснение шелком по замшевой поверхности.  Необычное сочетание матовой и блестящей фактуры ЛЮМИО придает интерьеру особую элегантность.

УПАКОВКА:                База LUMIO REMIERE  - 1л. и 5 л.

Отделочный слой LUMIO FINITION - 1 л.

СРЕДНИЙ РАСХОД:  База LUMIO PREMIERE - 1 л на 12 м².

Отделочный слой LUMIO FINITION- 1 л на 60 м².

КОЛЕРОВКА: 21 цвет по каталогу LUMIO.

РАЗВЕДЕНИЕ:  Грунтовка LUMIO PREMIERE - готова к применению.

Отделочный слой  LUMIO FINITION – готов к применению.

НАНЕСЕНИЕ: На подготовленную поверхность нанести валиком один слой грунтовки LUMIO PREMIERE, перекрывая всю поверхность. При необходимости через 6-8 часов нанести второй слой.

Нанести LUMIO FINITION валиком или кистью на гладкую пластиковую палитру, затем, обмакнув губку в материал на палитре, наносить на поверхность, создавая рисунок. Окончательный вид покрытия зависит от количества нанесённого LUMIO FINITION.

ВЫСЫХАНИЕ: При низкой  влажности и  при температуре не ниже  +20°С:

• Сухая на ощупь через 30 минут;

• Окончательное высыхание через 12 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Материал прост в нанесении и ремонте.

Покрытие можно мыть водой или мыльным раствором спустя 15 дней после нанесения.

Хранить при температуре от +5°С до +30°С. Защищать от мороза.

Материал не имеет запаха, не горючий, экологически чистый.

ВНИМАНИЕ: ЛЮМИО является очень чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом. До начала работы следует  сделать пробный выкрас на небольшом участке обрабатываемой поверхности.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.