ФЛОКИ

(PAT'S DECO)

ОПИСАНИЕ: Трёхслойное флоковое покрытие, обладающее особой прочностью.

УПАКОВКА: Комплекты на 25 м², 50 м² и 100 м².

Акриловая база.

Разноцветные флоки.

Акриловый лак.

НАНЕСЕНИЕ: Светлые тона флоковой краски следует наносить на ровно прокрашенную, без пятен, белую поверхность, темные тона - на ровно прокрашенную, без цветовых пятен поверхность схожего оттенка.

Перед нанесением флоков необходимо открыть упаковку и тщательно взрыхлить их руками.

Перед началом работ необходимо покрыть пол полосой чистой пленки, шириной не менее 1м, чтобы можно было вторично использовать флоки, падающие со стен при напылении.

На предварительно подготовленную акриловой грунтовкой типа PANTEX 900 сухую, чистую и ровную поверхность средневорсным валиком участками 3-5м2 вертикальными движениями снизу вверх нанести плотный и равномерный слой акриловой базы. Нанесение производится минимум двумя мастерами. Первый наносит базу, второй сразу же наносит флоки.

Внимание: Чем выше температура, тем быстрее сохнет база. Работы производить в прохладном помещении без сквозняков.  Температуру в помещении, следует сохранять на одном уровне. Не работать при температуре выше +25 и ниже +5°С.

После нанесения акриловой базы на поверхность в 3-5м2, необходимо немедленно начинать нанесение флоков. Напылять флоки на влажную базу до полного насыщения поверхности с помощью специального флокового пистолета, заполненного флоками на 3/4.

Флоки наносятся не сильным потоком воздуха, под низким и постоянным давлением (не более 2 атмосфер), компрессором с большим ресивером, чтобы флоки не разлетались по сторонам. Всегда начинать нанесение флоков снизу вверх, совершая медленные круговые и перекрестные движения пистолетом, постепенно продвигаясь вверх. Напыление флоков следует производить перпендикулярно стене, на расстоянии 40-50см от нее. Необходимо собирать упавшие флоки, смешивать их с основной массой неиспользованного материала и затем снова засыпать смесь в пистолет.

Чтобы избежать вертикальных стыков между участками при напылении флоков, на первом участке необходимо оставить с правого края вертикальную полосу базы без флоков, шириной 15-20см. Затем в этом же направлении покрыть базой новый участок и слегка обновить небольшим количеством базы еще влажную полосу в 15-20 см на первом участке. Сразу же за нанесением базы на втором участке произвести напыление флоков снизу вверх, начав с 15-20 см полосы. Таким же способом продолжать нанесение и дальше.

Время высыхания базы с флоками не менее 12 часов. После полного высыхания базы наносится акриловый лак.

Перед нанесением лака необходимо тщательно очистить поверхность от плохо приклеившихся флоков жесткой щеткой. Лак наносится равномерно в один слой крестообразными движениями, лакировочным валиком и щеткой по углам.

ВЫСЫХАНИЕ:  Полное высыхание 24 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ: При нанесении нельзя ходить по флокам, падающим на пол, чтобы не раздавить их, так как в этом случае они будут заметно отличаться от основной массы и не смогут быть использованы вновь.

Покрытие можно мыть водой или мыльным раствором спустя 15 дней после нанесения.

Хранить при температуре от +5°С до +30°С. Защищать от мороза.

Материал не имеет запаха, не горючий, экологически чистый.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или недостаточного уровня квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.