H-REP SILOSSANICO

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ СИЛОКСАНОВОЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 080

ОПИСАНИЕ

H-REP СИЛОКСАНОВОЕ защитное покрытие водоотталкивающее, на основе водорастворимой эмульсии алкилалсилоксановой и силоксанов, не образующих пленки.

Придает поверхностям стен защитные свойства к щелочам и к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

H-REP SILOSSANICO значительно повышает водоотталкивающие свойства поверхностей стен, уменьшая  впитываемость воды поверхностью и предотвращая образование неэстетических белых разводов , образованных  водорастворимыми солями из стен.

H-REP SILOSSANICO не изменяет  воздухопроницаемость поверхности и сохраняет ее первоначальный вид.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Используется для  внутренних и внешних вертикальных поверхностей в любых климатических и атмосферных условиях.

Наносится на минеральные поверхности с хорошей впитываемостью,  бетонные поверхности,  ячеистый бетон, железобетон, поверхности  из песчаника и известняка,  оштукатуренные поверхности и поверхности из кирпича и камня.

- Не наносить на старые окрашенные поверхности и органические покрытия.

- Не наносить на плохо впитывающие поверхности (полированный мрамор, гранит) и гипс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Связующее вещество: эмульсия алкилалсилоксановая и силоксаны.

-Растворитель: вода.

-Внешний вид: прозрачная жидкость.

-Масса объема UNI EN ISO 2811-1: 1.00±0.05 кг/л

-Время высыхания (25°C и 65% относительная влажность): полное высыхание через 24 ч.

Повторное окрашивание: не окрашивается повторно.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из кирпича и камня:

- Тщательно очистить поверхность от пыли;  при сильном загрязнении очистить водой; в случае необходимости подвергнуть пескоструйной или химической обработке. Рекомендуется провести предварительную пробу для определения более эффективного способа  очистки.

- При наличие плесени обработать поверхность COMBAT 222 очищающим  4810222 и  COMBAT 333 восстанавливающим 4810333  (смотри техническое описание).

- На сухую поверхность нанести  H-REP SILOSSANICO в несколько слоев, каждый следующий на свежо выполненный,  «мокрым по мокрому», вплоть до насыщения.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- Условия  окружающей среды и поверхности:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

- Избегайте нанесение материала в присутствии поверхностного конденсата  и при прямом попадании солнечных лучей.

-  Инструменты: кисть, краскопульт.

- Разведение: готов к использованию.

-  При нанесении краскопультом  используйте насадки диаметром  1,2-1,4 мм и  давление 2-2,5 кг/м.кв.

- Число слоев: материал  необходимо наносить несколькими слоями, не дожидаясь высыхания, каждый следующий по свежо выполненному,  «мокрым по мокрому», вплоть до насыщения, избегая образования потёков.

- Материал  начинает проявлять свои  водоотталкивающие свойства через 24 часа после нанесения.

- Защищайте от попадания дождя  поверхность, обработанную материалом, минимум 24 часа после нанесения.

- Сразу после окончания работы промыть инструменты водой.

- Расход материала зависит от впитывающей способности поверхности нанесения. Рекомендуется провести предварительную пробу на отдельно взятом участке.

- Приблизительный расход по некоторым типам поверхностей:

Бетон                             0,25-0,4 л/м кв

Натуральный камень   0,3-1,2 л/ м кв

Декоративный кирпич  0,6-1,0 л/м кв

Штукатурка мин.         0,5-0,8 л/м кв

КОЛЕРОВКА

- - - - -

ХРАНЕНИЕ

Температура хранения материала от +5 до +30.

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности 1 год.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03  и последующих изменений и дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами.  Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

H-REP SILOSSANICO защитное средство на водной основе для внутреннего и внешнего использования, водоотталкивающее, на базе эмульсии алкилалсилоксановой и силоксанов, не образующей пленки.

Наносится  H-REP SILOSSANICO код 0800001 на подготовленные поверхности впитывающие, для наружных и внутренних работ.

Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что представленная информация

основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. За любой другой информацией по

поводу технических данных обращаться к техническому персоналу  Colorificio San Marco по тел: 800853048

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it