ОПИСАНИЕ

Полихромная декоративная краска со слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO, в состав которой входят микро частички  слюды оксидов металлов, разного оттенка на водной акриловой основе.

Это покрытие создает в интерьере ультрамодную атмосферу хай-тек, в нём сочетаются природный минимализм горного сланца и  практичная прочность слюдистого металла.

Обладает высокой устойчивостью к мытью и на истирание. Особая слюдистая многослойная структура оксидов железа и алюминия образует эффективную защиту от ультрафиалета, атмосферных воздействий и проникновения воды.

Применяется для декорирования внутренних и внешних поверхностей стен, элементов зданий из различных материалов, в том числе деревянных и металлических конструкций.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.

- Поверхности из гипсокартона.

- Поверхности со старой  краской  минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.

- Поверхности из черных металлов, алюминия и легких сплавов, предварительно обработанные.

- Оцинкованные поверхности.

- Поверхности из пластика (ПВХ).

- Основы из нового или окрашенного дерева.

Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы

«Подготовка поверхности».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: синтетические смолы в водной дисперсии.

- Пигменты и наполнители: частички  слюды оксидов металла и алюминия.

- Растворитель: вода.

- Масса объёма (плотность): UNI EN ISO 2811-1: 1,24-1,28 кг/л., в зависимости от цвета.

- Вязкость материала UNI 8902: 10000  + 1000 cps при 25С, (по вязкозаметру Brookfield).

- Время высыхания (при + 25◦С и  65% U.R. влажности) поверхностное 1 час; окончательное через 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из штукатурки, гипсокартона:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости  нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором  против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливающим.

- Устранить щеткой или промыванием  возможные остатки старой краски. Устранить старое осыпающееся известковое покрытие, отслоенные краски или плохо прилегающие слои.

- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.

- Для внутренних работ выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью  TAMSTUCCO 9400006/9410110; обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой.

- Трещины заполнить специальным составом для трещин.

- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160  или  BETOMARC 9450150 или  RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности, удалить пыль.

- На чистую и сухую поверхность нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе  или микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.

- Далее нанесите DECORFOND согласно параграфу «Нанесение материала».

- Через 6 часов можно наносить UNIMARC SMALTO MICACEO.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите  предварительные пробы на  отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

Поверхности из черных металлов:

- Удалить ручной или механизированной очисткой отстающие слои и все следы ржавчины.

- Удалить следы старой отслоившейся краски и ошкурить всю поверхность.

- Обезжирить основу нитрорастворителем 5170076.

-Удалить все следы пыли и загрязнений.

- Нанести на полностью просохшую поверхность 2 слоя средства от ржавчины UNIMARC ANTIRUGGINE код 3310107, с промежутком не менее 6 часов.

- На поверхности, подвергающиеся постоянному воздействию атмосферных осадков, нанести 2 слоя синтетического средства от ржавчины CROMO K70 серия 194.

- Нанести 2 слоя полихромной декоративной краски со слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO.

Поверхности из алюминия и легких сплавов:

- Удалить следы окислов ручной или механической очисткой.

- Тщательно обезжирить щелочными растворами или растворителями.

- Удалить старую отслаивающуюся краску и обработать всю поверхность наждачной бумагой, чтобы она стала шершавой.

- Удалить все следы пыли; на полностью просохшую поверхность нанести полихромную декоративную краску со слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO.

- На поверхности, подвергающиеся постоянному воздействию атмосферных осадков, нанести в качестве грунтовки 2 слоя средства от ржавчины UNIMARC ANTIRUGGINE 3310107 или PRIMER 1630307 с промежутком не менее 6 часов.

Оцинкованные поверхности:

- Обезжирить основу нитрорастворителем 5170076 и очистить её.

- На числую и сухую основу нанести 2 слоя полихромной декоративной краски со слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO.

- На поверхности, подвергающиеся постоянному воздействию атмосферных осадков, нанести в качестве грунтовки 2 слоя средства от ржавчины UNIMARC ANTIRUGGINE 3310107 или PRIMER 1630307 с промежутком не менее 6 часов.

Поверхности из пластика (ПВХ):

- Обработать всю поверхность наждачной бумагой, чтобы придать её легкую шероховатость.

- Обезжирить основу нитрорастворителем 5170076 и очистить её.

- На числую и сухую основу нанести 2 слоя полихромной декоративной краски со слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO.

Поверхности из древесины:

- Слегка обработать поверхность наждачной бумагой для удаления отстающих частей.

- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до шероховатости окрашенные поверхности.

- Удалить смолу нитрорастворителем 5170076.

- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. Обработать наждачной бумагой и удалить пыль.

- На чистую и сухую основу нанести 2 слоя грунтовки UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019  с промежутком не менее 6 часов или грунтовочной матовой краски MARCONOL ORIENTALITE 1450519.

- Нанести 2 слоя полихромной декоративной краски со слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: мин.+8°C/макс.+35°C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин.+5°C/макс.+35°C

Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кисть, валик, краскопульт.

- Разбавление: при нанесении кистью или валиком максимум на 5% водой; при нанесении краскопультом на 15% водой.

- Количество не менее 2 слоёв.

- Сразу после использования промыть инструменты водой.

- Расход материала: 6-7 м.кв./л. в 2 слоя.

# КОЛЕРОВКА

Цвета получают с помощью SISTEMA TINTOMETRICO MACROMIE. Материал так же колеруется красителями COLORADO серии 548. В случае использования различных партий  цветного материала или материала колеровка которого  выполнена полностью системой TINTOMETRICO, но не в одном заказе, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежания  различия  в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном  хранении срок годности: 3 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория D: краска для отделки внутренних и внешних поверхностей (на водной основе): 130 г/л (2010)

UNIMARC SMALTO MICACEO содержит максимум: 130 г/л ЛОС (летучих органических составляющих).

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03  и последующих изменений и дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении.

В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать  остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Полихромная декоративная краска со слюдистым эффектом для наружних и внутренних работ.

Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимой краски со слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO серия 303 на основе синтетических смол в водной дисперсии, оксидов железа, алюминия и цветных пигментов с высокой светоустойчивостью, не менее 2 слоев, минимальный расход 140 мл./кв.м.

Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что представленная информация

основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. За любой другой информацией по

поводу технических данных обращаться к техническому персоналу  Colorificio San Marco по тел: 800853048