MARCOTECH AU40

АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ ВОДОРАСТВОРИМАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ЛАКОВОЙ ПОЛУГЛЯНЦЕВОЙ ОТДЕЛКИ

серия 314

| ОПИСАНИЕ Высококачественная водорастворимая эмаль на основе акрил-уретановых смол в водной дисперсии и цветных пигментов с высокой светоустойчивостью и стойкостью к пожелтению. Для отделки типа лакирования. Особенно рекомендуется для отделки поверхностей, подверженных контакту, таких как двери и оконные рамы, поскольку обладает такими свойствами, как: -высокая твердость покрытия, устойчивость к абразивным воздействиям; -низкая чувствительность к контакту с жирными веществами (кремами, маслами и жиром кожи): грязь и жир не проникают в эмалевую пленку, которая сохраняет свою целостность с течением времени; -отсутствие эффекта склеивания свежеокрашенных поверхностей; -простота использования: благодаря таким качествам, как отличная способность заполнять и растекаться, эмаль наносится легко и свободно, что позволяет достигать высокого качества отделки. Используется для окрашивания внутренних и защищенных внешних поверхностей, идеально подходит для дерева, пластмассы и металла после соответствующей подготовки. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Наносится на: - основы из свежего или уже окрашенного дерева; - основы из черного металла, предварительно обработанные; - оцинкованные поверхности, поверхности из алюминия и легких сплавов; - поверхности из пластика (ПВХ). БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ при работе с деревом с высоким содержанием таннина. Для уменьшения образования темных пятен нанести изолирующую грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001/0019. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ -Тип связующего вещества: акрил-уретановый сополимер в водной дисперсии. -Растворитель: вода. -Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 кг/л в зависимости от расцветки. -Глянец UNI EN ISO 2813: угол считывания 600 __ 40. -Вязкость UNI 8902: 2000 ± 300 сП при 250С (ротационный вискозиметр Брукфильда). - Высыхание (при 250С и 65% О.В.): «на отлип» 3 часа, для повторной окраски 5 часов. ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ Поверхности из древесины: - Слегка ошкурить для удаления заусенцев. - Удалить слой старой отслоившейся краски и зачистить до шершавости все уже окрашенные поверхности. | - Удалить возможно имеющуюся смолу нитрорастворителем 5170076. - Зашпатлевать дефекты синтетической шпаклевкой. Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль. - На сухую и чистую основу нанести 2 слоя грунтовки UNIMARC FONDO UNIVERSALЕ 335 с промежутком не менее 6 часов или слой грунтовой матовой краски MARCONOL ORIENTALITE 145. - Нанести 2 слоя акрил-уретановой эмали MARCOTECH AU40. Поверхности из черных металлов: - Удалить при помощи ручной или механизированной очистки отставшие чешуйки и все следы ржавчины. - Удалить следы старой отслоившейся краски и ошкурить всю поверхность. - Обезжирить основу нитрорастворителем 5170076. - Удалить все следы пыли и загрязнений. - Нанести на полностью просохшую поверхность 2 слоя средства от ржавчины UNIMARC ANTIRUGGINE кдд 3310107 с промежутком не менее 6 часов. - На поверхности, подвергающиеся постоянному воздействию атмосферных агентов, нанести 2 слоя синтетического средства от ржавчины CROMO K70 серии 194. - Нанести 2 слоя акрил-уретановой эмали MARCOTECH AU40. Оцинкованные поверхности, поверхности из алюминия и легких сплавов: - Удалить следы окислов при помощи ручной или механизированной очистки. - Тщательно обезжирить подходящими щелочными растворами или растворителем. - Удалить старую отслаивающуюся краску и ошкурить всю поверхность, чтобы она стала шершавой. - Удалить все следы пыли и на полностью высохшую основу нанести средство от ржавчины UNIMARC ANTIRUGGINE код 3310107 в местах, где есть ржавчина. - На поверхности, подвергающиеся постоянному воздействию атмосферных агентов, нанести в качестве грунтовки 2 слоя универсальной основы PRIMER 1630307. - Нанести 2 слоя акрил-уретановой эмали MARCOTECH AU40. Поверхности из пластика (ПВХ): - Ошкурить поверхность, чтобы придать ей легкую шероховатость. - Обезжирить основу нитрорастворителем 510076 и очистить её. - На чистую и сухую основу нанести 2 слоя грунтовки UNIMARC FONDO UNIVERSALE серии 335. - Не раньше, чем через 6 часов, нанести 2 слоя акрил-уретановой эмали MARCOTECH AU40. ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ Условия окружающей среды и основы: Температура окружающей среды: мин. +80С / макс. +350С |
| --- | --- |

MARCOTECH AU40

АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ ВОДОРАСТВОРИМАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ЛАКОВОЙ ПОЛУГЛЯНЦЕВОЙ ОТДЕЛКИ

серия 314

| Относительная влажность воздуха: <75% Температура основы: мин. +50С / макс. +350С Влажность основы: <10% -Инструменты: коротковорсный валик, окрасочный пистолет, кисть. -Разведение: готова к использованию или развести водой макс. на 5% при нанесении кистью или валиком, при нанесении пульверизатором разводят водой на 15%. -Количество слоев: не менее 2-х. -Чистка инструментов: промываются водой сразу по окончании работы. -Примерный расход: 6-7 кв.м. /л при нанесении в 2 слоя и толщине в 60 микрометров. КОЛЕРОВКА Для окрашивания в белый цвет использовать базу Bianco. Колеровка производится с помощью тинтометрической системы Macromie. При использовании материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание легких различий в оттенке. ХРАНЕНИЕ Максимальная температура хранения: +300С Минимальная температура хранения: +50С Срок хранения в оригинальной не вскрытой упаковке и при указанной температуре: 3 года. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Предельное значение ЕС: (Директива 2004/42/ЕС) Кат. А/d: краски для отделки и тампонажа внутренних/наружных поверхностей из дерева и металла (на водной основе): 150 г/л (2007) / 130 г/л (2010) Макс. содержание MARCOTECH AU40: 100 г/л ЛОС Продукт не требует этикетирования согласно Директивам 67/548/ЕЭС и 1999/45/ЕС и последующим изменениям и обновлениям. При использовании продукта соблюдать действующие нормы гигиены и техники безопасности. После использования не выбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам хорошо высохнуть и обращаться с ними как со специальными отходами. Хранить в местах, недоступных для детей. Использовать в хорошо проветриваемых местах. В случае попадания в глаза немедленно промыть их большим количеством воды. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы или в почву. Для получения дополнительной информации обращаться к карте безопасности. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Акрил-уретановая водорастворимая полуглянцевая эмаль используется для нанесения на внутренние и защищенные внешние поверхности. | Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимой полуглянцевой эмали MACROTECH AU40 на основе акрил-уретановых смол в водной дисперсии и цветных пигментов с высокой светоустойчивостью не менее, чем в 2 слоя, с минимальным расходом 140 мл/ кв.м. Доставка и применение материала на месте …………… евро за кв.м. ЗАВОД ЛАКОКРАСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ «САН МАРКО» гарантирует, что в данной карте представлена информация, учитывающая весь его опыт и научно-технические знания. Тем не менее, он не может нести никакой ответственности за результаты, полученные при применении его продукции, так как условия её применения выходят за рамки его контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукции в каждом отдельном случае. Настоящая карта аннулирует и заменяет все предыдущие карты. Для получения дополнительной технической информации звоните по бесплатному номеру Службы технической поддержки 800853048. |
| --- | --- |