MARCOTECH AU METAL PRIMER

МАРКОТЕРМ АУ МЕТАЛ ПРАЙМЕР

ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОТИВ КОРРОЗИИ

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ANTI-FLASH-RUST

код. 3320807

ОПИСАНИЕ

Грунтовочная краска на акрил - уретановых модифицированных смолах, содержащая в своем составе специальные добавки блокирующие и предохраняющие от развития коррозии. Предназначена для обработки железа, чугуна, оцинкованных и легких сплавов, имеет высокое сцепление с поверхностью, хорошую укрывающую способность и окрашиваемость углов. Сохраняет и препятствует формированию коррозии (anti-flash-rust). Дает отличные результаты за короткие сроки.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Краска наносится на внутренние и внешние поверхности:

- металл, чугун и др.

- новые и старые поверхности, окрашенные, такие как калитки, заборы, металлические решетки.

- оцинкованные покрытия.

MARCOTECH AU METAL PRIMER материал основы и должен быть окрашен финишными системами отделки. НЕЛЬЗЯ ОКРАШИВАТЬ материалами на основе нитроцеллюлозы или красками с нитро разбавителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Связующие вещества: акрил-уретановые модифицированные сополимеры в водной эмульсии

- Специальные компоненты: ингибитор коррозии, смешанный органический и неорганический.

- Растворитель: вода

- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,28 ±0,05 кг/л

- Вязкость (по вязкозаметру Brookfield): 26400 ± 2400 cps при 25 °C

- Высыхание (при 25 °C и 65% U.R.): поверхностное через 3 часа, для повторного окрашивания через 4-5 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из железа и чугуна:

- Очистить поверхность механически от отслаивающихся частей и от следов ржавчины.

- Очистить отслоившиеся слои старой краски и отшлифуйте всю поверхность.

- Новые поверхности обезжирьте соответствующим растворителем.

- Очистить поверхность от пыли и грязи.

- На полностью сухую поверхность нанести MARCOTECH AU METAL PRIMER.

На чугунные поверхности, в зависимости от степени проведенной механической очистки , нанести 1 или 2 слоя MARCOTECH AU METAL PRIMER.

Оцинкованные поверхности частично ржавые:

- Очистить поверхность ручным или механическим способом.

- Обезжирить соответствующими средствами поверхность.

- Очистить поверхность от пыли и продолжить нанесение 1 слоя MARCOTECH AU METAL PRIMER.

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ

-Условия окружающей среды и поверхности:

Температура воздуха: от +8 °C до +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Наносить на сухую поверхность.

- Избегать нанесения материала под прямыми солнечными лучами и при наличии высокой влажности.

-Инструменты: кисть, валик с коротким ворсом, краскопульт.

- Перед разведением материал тщательно перемешать.

- Разведение: водой, для кисти и валика на 5 % макс., краскопультом на 10-15 %.

- Количество слоев: 1-2 в зависимости от поверхности.

- После использования инструменты тщательно промыть водой.

- Расход: 14-16 м.кв./л. на слой.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОКРАШИВАНИЕ

- через 4-5 часов красками на водной основе серии UNIMARC.

- через 24 часа синтетическими красками (GLOBAL LUCIDO или SATINATO, SINTOLIN, KIRON 70).

КОЛЕРОВКА

Материал серого цвета.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: + 30 °C

Минимальная температура хранения материала : + 5°C

В закрытых, прочных упаковках при правильной температуре хранения срок годности около 3 лет.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория А : грунтовочная краска однокомпонентная с высокими характеристиками (на водной основе). : 140 г/л (2007) / 140 г/л (2010) MAROCTECH AU METAL PRIMER. Содержит макс: 140 г/л VOC.

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве и последующих дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Использовать в проветриваемом помещении. Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. При попадании в глаза промыть обильно водой. Не выбрасывать в канализацию, водоемы. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ**

Грунтовочная краска противокоррозионная на водной основе для металла. Нанесение на заранее подготовленные поверхности, краска грунтовочная на водной основе для железа противокоррозионная MAROCTECH AU METAL PRIMER код. 3320807 на основе акрил- уретановых модифицированных смол в водном растворе и антикоррозионных пигментов, 1-2 слоя согласно схеме расхода.

Февраль 2012

Доставка и нанесение материала € ................. м кв.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. За любой другой информацией по поводу технических данных обращаться к техническому персоналу Colorificio San Marco по тел: +39 041 4569322.*

*Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it*