ОПИСАНИЕ

Рекомендуется для использования на всех внутренних и внешних поверхностях с ограниченным влиянием атмосферных осадков.

Специальная акриловая смола, которая входит в состав  материала придает ему  устойчивость  к  щелочным воздействиям и к истиранию.

LAGUNA специально разработана для профессионального использования, поскольку обладает высокой укрывающей способностью, легка в нанесение,  хорошо растягивается, пленка  получается на поверхности однородная с матовым аспектом, даже при наличии основы с разной степенью поглощения влаги.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.

- Бетонные поверхности.

- Поверхности из гипсокартона и гипса.

- Поверхности со старой  краской  минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.

- Конгломераты различной природы с хорошей впитываемостью.

Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы

«Подготовка поверхности».

Не наносить на  поверхности свежеокрашенные  и щелочные. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: Полимеры синтетические в водной дисперсии.

Классификация по UNI EN 13300:

- Устойчивость к мытью ISO 11998: класс 3.

- Блеск поверхности EN ISO 2813: 5-10, матовая.

- Укрывистость ISO 6504-3: класс 1 при расходе 7 м.кв./л.

Прочие характеристики:

- Масса объема (плотность) UNI EN ISO 2811-7: 1,65±0,05кг/л

- Вязкость материала UNI 8902 : 36000±3200 cps при 30°C по вязкозаметру Brookfield.

- Устойчивость к мытью  UNI 10560: >1000 циклов, устойчив.

- Время высыхания (при +25°C и 65% U.R.(влажность))  поверхностное через 1 час, повторное нанесение краски через 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости  нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором  против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливающим. Для предохранения окрашенной поверхности стен от повторного образования плесени, добавить в материал COMBAT 111 код 4810111 при нанесении на фасад или COMBAT 444 код 4810444 для внутренних работ.

- Устранить щеткой или промыванием  возможные остатки старой краски. Устранить старое осыпающееся известковое покрытие, отслоенные краски или плохо прилегающие слои.

- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.

Поверхности из штукатурки, гипсокартона, гипса:

- Для внутренних работ выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью  TAMSTUCCO 9400006/9410110; обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой.

- Трещины заполнить специальным составом для трещин.

- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160  или  BETOMARC 9450150 или  RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности, удалить пыль.

- На чистую и сухую поверхность нанести:

Для внутренних работ один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе  или микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.

Для внешних работ, или внутри помещения, в случае наличия тонких или не плотно прилегающих слоев старой краски, нанести один слой микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.

- Далее нанесите LAGUNA.

Бетонные поверхности:

- Очистить структурные части цемента недостаточно прилегающие

-  Металлические прутья арматуры, которые вышли на поверхности,  должны быть тщательно обработаны с BETOXAN PRIMER 9490125.

-Восстановить не хватающие части с помощью выравнивания цементным раствором  BETOXAN 400 или  BETOXAN 300  безусадочный, тиксотропный,  усиливающий  раствор 9490140/130;  осуществить выравнивание финишное BETOXAN 200 раствор безусадочный, защищающий от проникновения углекислого газа 9490120.

- На чистую и сухую поверхность нанести:

Для внутренних работ один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе  или микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.

Для внешних работ, или внутри помещения, в случае наличия тонких или не плотно прилегающих слоев старой краски, нанести один слой микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.

- Далее нанесите LAGUNA.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите  предварительные пробы на  отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: мин.+8°C/макс.+35°C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин.+5°C/макс.+35°C

Влажность поверхности: <10%

Избегайте нанесения материала при прямом попадании солнечных лучей.

- Рекомендуется наноситьть материал на фасады в хорошую погоду и защищать поверхность от дождя и влажности до полного высыхания поверхности при +20°C в течение 48 часов.

- Инструменты: кисть, валик, краскопульт.

- Количество слоёв: минимум 2 слоя.

- Разбавление: первый слой на 40-45% водой, последующие слои на 30% водой.

- При нанесении краскопультом разбавление меняется в зависимости от применяемого оборудования.

- После использования промыть инструменты водой.

- Расход материала: 8-10 м.кв./л. на слой, при нанесении на гладкие и средне впитывающие поверхности.

Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал колеруется по системе  Tintometrico Marcromie.

Для ручной колеровки возможно использовать колоранты COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий  колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание  различия  в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном  хранении срок годности: 2 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория А: матовая краска для внутренней поверхности стен и потолков (блеск <25@60°) (на водной основе): 30 г/л (2010)

Категория С: краска для внешней поверхности стен на минеральной основе (на водной основе): 40 г/л (2010)

LAGUNA содержит максимум: 30 г/л ЛОС (летучих органических составляющих).

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03  и последующих изменений и дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении.

В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать  остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Краска на водной основе пропускающая воздух дла внутренних и внешних работ.

Нанесение на предварительно подготовленные поверхности, краски на водной основе LAGUNA серии 370, на основе акриловых смол в водной дисперсии, минимально в 2 слоя в количестве зависящем от впитывающей способности поверхности.

Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что представленная информация

основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. За любой другой информацией по

поводу технических данных обращаться к техническому персоналу  Colorificio San Marco по тел: 800853048