ОПИСАНИЕ

RILIEVO декоративное рельефное покрытие для внутренних работ, позволяет создать поверхности столь же многообразные как морская гладь: мягкие волнистые с барашками, или наплывающие друг на друга крупные вспененные массы. По реализованному с помощью  RILIEVO декоративному рельефу, наносятся лессирующие покрытия. ABC RIFLESSI серии 378 для придания поверхности блеска золота, серебра или переливающегося и меняющего на волнах свой цвет «хамелеона». CADORO серии 379, CADORO VELVET серии 377, MARCOPOLO серии 376, MARCOPOLO SABLE серии 372 для создания изысканных и деликатных эффектов. VELATURE серии 383, PERLACEO серии 384 для создания эффекта «под старину».

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.

- Бетонные поверхности.

- Поверхности из гипса и гипсокартона.

- Поверхности со старой  краской  минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.

- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной эмульсии.

- Растворитель: вода.

- Плотность материала UNI EN ISO 2811-1:1,47+ 0,05 кг/л

- Вязкость материала: 100.000 ± 10.000 срs

- Время высыхания (при +25°С и 65% отн. влажности):  поверхностное через 6 часов, нанесение последующих слоёв через 24 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из штукатурки, гипса и гипсокартона:

- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и

плотная. При необходимости  нанести на не плотную поверхность специальные укрепляющие материалы.

- В случае присутствия плесени, обработайте  поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333  восстанавливающий код 4810333. Чтобы предохранить стены от образования плесени, добавьте в материал COMBAT 444 код 4810444.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски.

- Полностью удалить отслоенные  известковые краски и темперы, смывая их достаточным количеством воды или при помощи гидро очищающей машины.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью  TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.

- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

- Устранить явные неровности при помощи RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхности.

- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе. В случае присутствия на стенах разнородных старых покрытий или красок, или если основание не достаточно плотное, использовать микронизированную грунтовку без растворителей ATOMO 8840001.

Далее наносите RILIEVO,  как указано в способе нанесения.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите  предварительные пробы на  отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия помещения и поверхности:

Температура помещения: мин.+8°С / мак. +35°С

Влажность помещения: <75%

Температура поверхности: мин.+5°С / мак. +35°С

Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кельма из нержавеющей стали.

- Количество слоёв: 1 слой.

- Разведение: готов к использованию.

Способы нанесения:

Распределите RILIEVO по высохшей основе, при помощи кельмы из нержавеющей стали, создавая заданный рельефный рисунок, круговыми движениями в одном или противоположных направлениях.

- После полного высыхания RILIEVO покрывается выбранным финишным декоративным покрытием

при помощи кисти или губки: ABC RIFLESSI серии 378, CADORO серии 379, CADORO VELVET серии 377, MARCOPOLO серии 376, MARCOPOLO SABLE серии 372, VELATURE серии 383, PERLACEO серии 384.

- Сразу после использования промыть инструменты водой.

- Чистка стен: не ранее чем через 20 дней водой.

- Расход материала: 2-2,5 кг/м.кв. в зависимости от полученного рельефа, при нанесении на гладкие, средне впитывающие стены. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в белом цвете, не колеруется.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном  хранении срок годности: 2 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/CE:

Категория L: штукатурки с декоративными эффектами (на водной основе): 200 гр./литр (2010).

RILIEVO cодержит максимум 200 гр./литр летучих органических составляющих.

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03  и последующих изменений и дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении. В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать  остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративная рельефная штукатурка основы для внутренних работ.

Наносится на внутренние поверхности предварительно подготовленные, рельефная декоративная штукатурка для стен RILIEVO 3750019, на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии, в 1 слой в соответствии с указанным расходом.

Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что представленная информация

основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. За любой другой информацией по

поводу технических данных обращаться к техническому персоналу  Colorificio San Marco по тел: 800853048