## 117186, Moсква, ул. Нагорная 13А-4       тел./факс:(+7095) 9959964;

### e-mail:info@vernici.ru; www.vernici.ru.

AQUASIL

НЕПТУНУС

ЗАЩИТНЫЙ СИЛОКСАН ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

серия 380

# ОПИСАНИЕ

AQUASIL– защитная краска для внутренних и внешних работ на основе силоксановых модифицированных полимеров и особых добавок, которые способствуют отличной воздухопроницаемость.

AQUASIL  отличается от традиционных покрытий на основе водной дисперсии тем, что создает поверхность с отличной моющей способностью и воздухопроницаемостью, которое прочно прилегает на старые минеральные или синтетические покрытия.  AQUASIL представляет собой инновационный раствор, созданный для замены минеральных, силикатных  и акриловых материалов, уступающих ему по своим качественным показателям.

AQUASIL – был разработан по теории Kunzеl, который установил, что штукатурки для внешних работ должны отвечать современным параметрам:

Впитываемость воды W < 0,5 кг на м. кв. за время h = 0.5 часа.

Сопротивляемость к распространению пара (воздухопроницаемость) Sd<2

Производное этих двух величин должно быть W x Sd < 0,1

AQUASIL – рекомендуется применять для особо ответственных работ  по защите и декорации поверхностей зданий, представляющих исторический и архитектурный интерес, для реставрации исторических центров и в составе  полной системы по оздоровлению поверхности  против поглощения влаги.

# ОСНОВЫ НАНЕСЕНИЯ

Наносить на:

Штукатурки для  жилых помещений замешивающихся на строительном растворе или подобному ему.

Штукатурки на основе воздушного свойства извести и хорошем качестве песка новом или уже окрашенном.

Штукатурка, шпатлевка для фасадных работ и жилых помещений или штукатурки на основе цемента.

На поверхности из гипса или гипсокартона.

Специальный материал для полного цикла работ по защите штукатурок диффузионных или поглощающих влагу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие: силоксановые сополимеры модифицированные.

- Масса объема (плотность) UNI 8910: 1,45 - 1,65 кг/л.

- Вязкость продукта UNI 8902: 40000 + 10% срs при 25С (по вязкостьметру Brookfield)

- Время высыхания (при + 25 С и  65% U. R.( влажность ) : поверхностное 30 минут; покрытие краской через 4 часа

- Сопротивляемость к влажной уборке: UNI 10560 превышает 10000 раз к уборке щеткой (поверхность супер  моющаяся)

* Паропроницаемость UNI EN ISO 7783 – 2  и ISO/DIN 7783:  280 гр. / м. кв. за  24 часа.

* Коэффициент поглощения воды: DIN 52617: w = 0,10 кг / м. кв. за время h = 0.5 часа

* Слой эквивалентен слою воздуха DIN 52615: Sd = 0,08 м

* В соответствии с теорией Kunzеl: Sdw = 0,008 кг / м. кв. за время  h = 0.5 часа

* Данные сертифицированы Химической Товароведческой Лабораторией Коммерческой Палаты  города Триеста (относящиеся к белому цвету)

- Расход:  литр на 7 - 8 м. кв.  на один слой,  ссылаясь на гладкую поверхность при среднем впитывании.

Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью предварительных проб в отдельном месте.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатуренная поверхность:

Необходимо выдержать поверхность до полного высыхания  в течение 28 дней

Проверить состояние поверхности. Поверхность должна быть плотная, если нет, добавить  специальный продукт с укрепляющими или восстанавливающими  свойствами.

Устраняем  щеткой или промыванием возможные остатки.

Устраняем старое  покрытие, отслаивающиеся  или плохо прилегающие слои, обильно смачивая поверхность водой и соскребая или же употребляя гидравлическую очистку.

Выровнять неровности поверхности: дырки, трещины, впадины  могут быть устранены с  помощью штукатурных составов  на основе цемента.

Трещины на внутренних и внешних поверхностях по шпатлевке должны быть сначала расширены и заполнены специальными составами на основе гипса, а затем выровнены.

Убедитесь, что подготовленная основа хорошо просохла и проведите выравнивание поверхности с помощью соответствующих шпатлевок для наружных или внутренних работ.

Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой (м-700; м-1000).

Удалить пыль, грязь и др. остатки с помощью мягкой щетки.

Обработать, в случае необходимости, раствором против плесени COMBAT 222 очищающим 4810222 и COMBAT 333  восстанавливающим 4810333. Добавьте, если это необходимо, специальный водный раствор с COMBAT 111 4810111 для нанесения на внешние поверхности или COMBAT 444 4810444 для нанесения на внутренние поверхности.

Убедитесь, что поверхность хорошо высохла и наносите:

- слой  AQUASIL CONSOLIDANTE 0720230 против – солевой фиксатор на основе силоксана, для поверхностей  впитывающих влагу, готовый к применению или разбавленный  на 15 –20 % с Dil. Sintetico.

- или слой AQUASIL ISOLANTE ALL’ACQUA код 0760230  фиксатор на основе силоксана и акриловых смол, для пропитывания и укрепления поверхностей мало впитывающих, на 1 часть фиксатора добавить 2 части воды.

Далее приступайте к нанесению AQUASIL.

Поверхность поглощающая влагу:

Удалить слой  штукатурки на полметра  выше полосы явной влажности.

При наличии влажности под штукатуркой, удалите явные части отслоения основания и солевые  наросты, очищая щеткой или с помощью воды, желательно применить очищение с водой.

Просушите поверхность и наносится слой PRIMER ANTISALE код. 0700240.

Подождите 24 часа и нанесите INTONACO DEUMIDIFICANTE код 94801170, а затем проведите окончательное выравнивание  при помощи INTONACO DI FINITURA код 9480180 (как указано в технических описаниях).

Через 20 дней нанесите слой AQUASIL CONSOLIDANTE 0720230 фиксатор против соли.

Далее приступайте к нанесению AQUASIL.

Поверхность из гипса или гипсокартона:

Устраняем старое осыпающееся покрытие, краски или плохо прилегающие слои.

Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины, равномерно заделывайте с помощью соответствующих составов шпатлёвки.

Отшлифовываем и выравниваем шпатлёвку, обрабатываем ее наждачной бумагой, устраняем пыль.

Выполнить различные выравнивания на гипсокартоне с помощью соответствующих шпатлевок.

Удалите остатки пыли, грязи и др. остатки с помощью щетки.

Обработайте в случае необходимости раствором против плесени COMBAT222 - очищающий  или  COMBAT333 -восстанавливающий.

Убедитесь, что поверхность хорошо высохла,  и нанесите грунтовку PREPARA Cod. 4710019 изоляционный пигментный фиксатор, разбавленный максимально на 5% с водой.

Далее приступайте к нанесению AQUASIL.

Поверхность из бетона:

Очистить щеткой поверхность и удалить возможные слои старых не плотно прилегающих покрытий.

Очистить структурные части цемента недостаточно прилегающие.

Металлические прутья арматуры, которые вышли на поверхности должны быть тщательно обработаны с  BETOXAN PRIMER 9490125 на цементном раствор.

Восстановить не достающие части с помощью выравнивания цементным раствором.

Обработать в случае необходимости раствором против плесени COMBAT 222 - очищающим 4810222 и COMBAT 333 -  восстанавливающим 4810333. Добавьте, если это необходимо, специальный водный раствор  COMBAT 111 4810111 для нанесения на внешние поверхности  или COMBAT 444 4810444 для нанесения внутри помещения.

Проверьте, хорошо ли высохла поверхность, и только после этого наносите AQUASIL CONSOLIDANTE 0720230 фиксатор против соли, готовый к применению или разбавленный  на 15 – 20 % с Dil. Sintetico.

Далее приступайте к нанесению AQUASIL.

(Разбавление грунтовки и количество её нанесения зависят  от впитывающих свойств основы  и  определяются  с помощью предварительных проб в отдельном месте).

# КОЛЕРОВКА

Цвета достигнуты с помощью SISTEMA TINTOMETRICO MACROMIE.

# В случае употребления различных партий  цветного продукта или  продукта колеровка которого  выполнена полностью системой TINTOMETRICO, но не в одном заказе, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежания  различия  в тональности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Продукт наносится кисточкой, валиком и распылителем.

Количество слоев: материал наносится как минимум в два слоя.

Разбавление: на первый слой добавить 30 % воды, последующий 20 %.

Условия помещения и поверхности:

Температура помещения: мин. +5 С / мак. +35 С.

Влажность помещения: < 80%

Температура поверхности: мин.+5 С / мак. +35 С

Влажность поверхности: < 10% U.R.

Избегайте нанесения под прямыми лучами солнца.

После нанесения внешние работы должны быть защищены  от дождей и влажности до полного высыхание при температуре  около 20 С  48 часов.

Чистка инструментов производиться водой сразу после применения.

## ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА

## Температура хранения продукта   от +5  до  +30.

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности около 2 лет.

##### БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продукт не требует информационных этикеток по директиве D.C.285 от 16/7/98  согласно по следующим изменениям и последним данным. Применять продукт согласно нормам  гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными  отходами.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с информацией касающейся соблюдения норм безопасности, при проведение штукатурных и малярных работ.

ООО «ВЕРНИЧИ» и IL COLORIFICIO SAN MARCO  гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты, если  условия применения не находятся под нашим контролем.  Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае.  За любой другой информацией по поводу технических данных обращаться к техническому персоналу ООО «ВЕРНИЧИ»  по тел: (095) 995-996-4.