ОПИСАНИЕ

DECORFOND супермоющаяся краска основа, предназначенная для подготовки внутренних настенных  поверхностей перед нанесением таких материалов как VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO и прочих.

Созданная на основе акриловых полимеров, DECORFOND образует слой, устойчивый к щелочной среде штукатурок. Благодаря своему особому составу DECORFOND обеспечивает идеальное сцепление с поверхностью,  создает однородный, с матовом аспектом слой, обладает хорошей укрываемостью, позволяет получить отличный эстетический и декоративный эффект.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.

- Бетонные поверхности.

- Поверхности из гипсокартона и гипса.

- Поверхности со старой  краской  минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.

Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы

«Подготовка поверхности».

Не наносить на  поверхности не просохшие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловый полимер в водной дисперсии.

- Масса объема (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,55±0,05кг/л

- Вязкость материала UNI 8902 : 40000±4000 cps при 25°C по вязкозаметру Brookfield.

- Устойчивость к мытью  UNI 10560: >5000 циклов, отличная.

- Блеск поверхности ISO EN ISO 2813: <5, очень матовая.

- Время высыхания (при +25°C и 65% U.R.(влажность))  поверхностное через 30 мин., повторное нанесение краски через 6 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из штукатурки, гипсокартона, гипса:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости  нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором  против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливающим.

- Устранить щеткой или промыванием  возможные остатки старой краски. Устранить старое осыпающееся известковое покрытие, отслоенные краски или плохо прилегающие слои.

- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.

- Для внутренних работ выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью  TAMSTUCCO 9400006/9410110; обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой.

- Трещины заполнить специальным составом для трещин.

- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160  или  BETOMARC 9450150 или  RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности, удалить пыль.

- На чистую и сухую поверхность нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе  или микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.

- Далее нанесите DECORFOND согласно параграфу «Нанесение материала».

- Через 6 часов можно наносить декоративные материалы: VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO и прочие.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите  предварительные пробы на  отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: мин.+8°C/макс.+35°C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин.+5°C/макс.+35°C

Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кисть, валик, краскопульт.

- Количество слоёв: 1 или 2 слоя, в зависимости от состояния основы нанесения. Наносить перекрестными горизонтальными и вертикальными движениями для создания однородной поверхности идеальной для дальнейшего нанесения VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO и прочих.

- Разбавление: 30-35% водой для первого и для второго слоя.

- При нанесении краскопультом разбавление меняется в зависимости от применяемого оборудования.

- После использования промыть инструменты водой.

- Расход материала: 8-10 м.кв./л. на слой, при нанесении на гладкие и средне впитывающие поверхности.

Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал постявляется белого цвета и колеруется по системе  Tintometrico Marcromie.

Для ручной колеровки возможно использовать колоранты COLORADO серия 548.

Не добавлять в материал более 5% колеровочной пасты.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном  хранении срок годности: 2 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория G: матовая грунтовочная краска (на водной основе): 30 г/л (2010)

DECORFOND содержит максимум: 30 г/л ЛОС (летучих органических составляющих).

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03  и последующих изменений и дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении.

В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать  остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Материал наносится  на внутренние поверхности, заранее подготовленные в два слоя. Однородная краска DECORFOND 3880019 на основе акриловых полимеров в водной дисперсии, является базой для нанесения декоративных покрытий.

Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что представленная информация

основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. За любой другой информацией по

поводу технических данных обращаться к техническому персоналу  Colorificio San Marco по тел: 800853048