ELASTOCEM

АКРИЛОВАЯ КРАСКА ЭЛАСТОМЕРНАЯ ПРОТИВОПЛЕСНЕВАЯ

Серия 390

## ОПИСАНИЕ

ELASTOCEM – акриловая краска на водной основе, эластомерная, супер моющаяся, для покраски стен из бетона и штукатурки, для внутренних и внешних работ, отвечает высоким требованиям по качественной защите от вредных  химических и атмосферных воздействий.

Имеет в составе специальные  био-активные добавки, которые предохраняют поверхность от образования плесени и водорослей.

Связующий элемент замещен эластомерным акриловым полимером, который при нанесение оказывает: отличную сопротивляемость к мытью, эластичность и не допускает  насыщения поверхности  углекислым газом.

Из-за своих эластичных свойств наносимый материал обеспечивает сопротивление к расширению поверхности, и может быть использован для защиты поверхности с небольшими трещинами.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на поверхности:

- внешние и внутренние штукатуренные поверхности, также в неблагоприятных условиях эксплуатации.

- железобетон промышленного производства.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие: акриловые эластомерные сополимеры.

- Растворитель: вода.

- Масса объема (плотность) UNI 8910: 1,39 + 0,05 кг. / л.

- Вязкость продукта UNI 8902: 30000 + 10% срs при 25С (по вязкостьметру Brookfield)

- Сопротивляемость к влажной уборке: UNI 10560 превышает 10000 раз   к уборке щеткой (супер  моющаяся)

- Время высых.(при + 25 С и  65% U. R.( влажность ): поверхностное 1 час; покрытие краской через 8 часов.

* Паропроницаемость UNI EN ISO 7783–2: 33,3 гр. / м. кв.  за 24 часа (среднее значение).

* Фактор сопротивляемости распространению: 2188

* Слой эквивалентен слою воздуха: Sd = 0,65 м. (толщина краски = 0,297 мм.)

* Коэффициент поглощения воды: w = 0,04 кг. / м. кв. за время h = 0,5 часа.

** Фактор сопротивляемости распространению CO2: 3,26 x 105

** Сопротивление распространению CO2 пленки толщиной 155 микрон Rg = 66,8 м..

Растягивание при растрескивании: 35%.

* Данные сертифицированы Коммерческой Палатой г. Триеста (относящиеся к белому цвету, толщина 0,3 мм.).

** Данные сертифицированы Институтом Джордано (относящиеся к белому цвету)

Расход: литр на 3-3,5 м. кв. в 2 слоя,  зависит от типа поверхности, ссылаясь на гладкую поверхность при среднем впитывании.

Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью предварительных проб в отдельном месте.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатуренная поверхность:

Необходимо выдержать поверхность до полного высыхания  в течение 28 дней

Проверить состояние поверхности. Поверхность должна быть плотная, если нет, добавить  специальный продукт с укрепляющими или восстанавливающими  свойствами.

Устраняем  щеткой или промыванием возможные остатки.

Устраняем старое  покрытие, отслаивающиеся  или плохо прилегающие слои, обильно смачивая поверхность водой и соскребая или же употребляя гидравлическую очистку.

Выровнять неровности поверхности: дырки, трещины, впадины  могут быть устранены с  помощью штукатурных составов  на основе цемента.

Трещины на внутренних и внешних поверхностях по шпатлевке должны быть сначала расширены и заполнены специальными составами на основе гипса, а затем выровнены.

Убедитесь, что подготовленная основа хорошо просохла и проведите выравнивание поверхности с помощью соответствующих шпатлевок для наружных или внутренних работ.

Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой (м-700; м-1000).

Удалить пыль, грязь и др. остатки с помощью мягкой щетки.

Обработать, в случае необходимости, раствором против плесени COMBAT 222 очищающим 4810222 и COMBAT 333  восстанавливающим 4810333. Добавьте, если это необходимо, специальный водный раствор с COMBAT 111 4810111 для нанесения на внешние поверхности или COMBAT 444 4810444 для нанесения на внутренние поверхности.

Проверьте хорошо ли высохла поверхность  и только после этого наносите на внутренний вид поверхности слой  IDROFIS 4700006  настенный акриловый фиксатор разведенный водой 1:6  или  1:8.

На поверхности внешних работ или поверхности  внутренних  работ, с маленькой толщиной или раскрошившимися от времени, нанести изолирующий настенный фиксатор ISOMARC 4410111 разбавленный на 40-100% с DILUENTE SINTETICO 5210011, или нанести ATOMO микро эмульсионный фиксатор для внешних работ, разбавленный на 50-60% водой.

После полного высыхания грунта   наносите ELASTOCEM.

Поверхность из бетона:

Очистить щеткой поверхность и удалить возможные слои старых не плотно прилегающих покрытий.

Очистить структурные части цемента недостаточно прилегающие.

Металлические прутья арматуры, которые вышли на поверхности должны быть тщательно обработаны с  BETOXAN PRIMER 9490125 на цементном раствор.

Восстановить не достающие части с помощью выравнивания цементным раствором.

Обработать в случае необходимости раствором против плесени COMBAT 222 - очищающим 4810222 и COMBAT 333 -  восстанавливающим 4810333. Добавьте, если это необходимо, специальный водный раствор  COMBAT 111 4810111 для нанесения на внешние поверхности  или COMBAT 444 4810444 для нанесения внутри помещения.

Проверьте хорошо ли высохла поверхность  и только после этого наносите на внутренний вид поверхности слой  IDROFIS 4700006  настенный акриловый фиксатор разведенный водой 1:6  или  1:8.

На поверхности внешних работ или поверхности  внутренних  работ, с маленькой толщиной или раскрошившимися от времени, нанести изолирующий настенный фиксатор ISOMARC 4410111 разбавленный на 40-100% с DILUENTE SINTETICO 5210011, или нанести ATOMO микро эмульсионный фиксатор для внешних работ, разбавленный на 50-60% водой.

После полного высыхания грунта   наносите ELASTOCEM.

( Разбавление грунтовки и количество нанесения зависят  от впитывающих свойств основы  и  определяются  с помощью предварительных проб в отдельном месте ).

# КОЛЕРОВКА

# Цвета достигнуты с помощью SISTEMA TINTOMETRICO MACROMIE.

# В случае употребления различных партий  цветного продукта или  продукта, колеровка которого  выполнена  полностью системой TINTOMETRICO, но не в одном заказе, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежания  различия  в тональности.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Условия помещения и поверхности:

Температура помещения: мин. + 5 С / мак. + 35 С.

Влажность помещения: < 80 %.

Температура поверхности: мин. + 5 С /  мак. + 35 С.

Влажность поверхности: < 10 % U.R., избегайте нанесения под прямыми лучами солнца.

После нанесения, поверхность внешних работ должна быть защищена от дождя и влажности до полного высыхания, при температуре около + 20 С высыхание происходит через 48 часов.

Нанесение:

Материал может быть нанесен кисточкой, валиком из шерсти длинного ворса, разбрызгивателем или распылителем.

Материал наносится в два слоя, с расходом 300 мл на м. кв. (толщина сухого слоя материала = 150 микрон).

Для нанесения валиком и кисточкой ELASTOCEM готов к нанесению и может быть разбавлен максимум на 15%  водой.

При нанесении распылителем, разбавление варьируется в зависимости от аппарата и его давления.

Покрытие поверх ELASTOCEM другой краской, должно быть выполнено только эластичными системами, нанесение неэластичных материалов может вызвать появление трещин и разрывы.

##### БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Экологически чистый продукт, не содержит добавок вредных для здоровья.

Продукт не требует информационных этикеток по директиве D.C.285 от 16/7/98,  согласно последующим изменениям и последним данным. Применять продукт согласно нормам  гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными  отходами.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с информацией касающейся соблюдения норм безопасности, при проведение штукатурных и малярных работ.

ООО «ВЕРНИЧИ» и IL COLORIFICIO SAN MARCO  гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если  условия применения не находятся под нашим контролем.  Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае.  За любой другой информацией по поводу технических данных обращаться к техническому персоналу ООО «ВЕРНИЧИ»  по  тел. (095) 995-996-4.