ROXIDAN

ДЕКОРАТИВНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ОКИСЛЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

серия 391

| ОПИСАНИЕ ROXIDAN – это декоративная металлизированная патина, воспроизводящая вид типичной «состарившейся» поверхности, окислившейся под воздействием атмосферных явлений. Любая стенная поверхность или дерево, декорированное средством ROXIDAN, приобретает живой и материальный вид железа с эффектом «кортен», с особыми хроматическими оттенками и приятной шероховатостью при прикосновении. ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ Наносится на: - новые и старые штукатурки на водной основе; - поверхности из бетона; - поверхности из гипса и гипсокартона; -поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.; -поверхности из дерева, стружкобетона, многослойной фанеры, при условии, что они впитывающие. Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу « Подготовка поверхности». Не наносить на не просохшие поверхности. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Связующие вещества: акриловый сополимер в водной дисперсии. - Пигменты и наполнители: металлические пигменты - Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,05 кг/л - Вязкость при упаковке UNI 8902: 26000 ± 4000 сП при 25оС (ротационный вискозиметр Брукфильда) - Высыхание (при 250С и 65% О.В.): поверхностное через 30 мин., для повторного нанесения 4 часа. ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ Для всех поверхностей: Для подготовки основы - см. техническую карту ROXIDAN FONDO код 3920019. - Перед нанесением финишного покрытия ROXIDAN необходимо убедиться в том, что нанесенная декоративная основа ROXIDAN FONDO хорошо высохла. ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ - Условия окружающей среды и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: мин. +8оС / макс. +350С Относительная влажность воздуха: <75% Температура поверхности нанесения: мин. +5оС / макс. +35оС Влажность поверхности нанесения: <10% -Инструменты: кельма из нержавеющей стали -Кол-во слоев: 2. Для достижения специальных декоративных эффектов возможно нанесение 1 слоя. -Разведение: готово к использованию. | Способ нанесения: - Подождать не менее 8 часов с момента нанесения декоративной основы ROXIDAN FONDO. - Нанести финишное покрытие ROXIDAN, с равномерно распределяя его по всей поверхности кельмой из нержавеющей стали. - Сразу после этого ещё раз пройтись по поверхности кельмой из нержавеющей стали, снимая излишки материала. - Подождать 1-2 минуты и окончательно обработать поверхность кельмой из нержавеющей стали круговыми движениями в разные стороны. - Через 4 часа нанести второй слой тем же способом. - Чистка инструментов: промываются водой сразу по окончании работы. - Примерный расход: 100-125 мл/м.кв на 1 слой в зависимости от желаемого эстетического эффекта. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода. КОЛЕРОВКА Материал выпускается в базе для колеровки Perla (0001), которая используется также и как готовая финишная отделка. Колеровка производится с помощью тинтометрической системы Marcromie. В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности. ХРАНЕНИЕ Максимальная температура хранения: +30оС Минимальная температура хранения: +5оС Срок хранения в оригинальной невскрытой упаковке и при указанной температуре: 2 года. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC) Кат. А/l: финишное покрытие для декоративных эффектов (на водной основе): 200 г/л (2010) ROXIDAN Макс. содержание: 200 г/л ЛОС (летучих органических составляющих) Материал не требует информационных этикеток предупреждающего характера согласно действующим нормативам. При использовании материала соблюдать действующие нормы гигиены и техники безопасности. После использования не выбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам хорошо высохнуть и обращаться с ними как со специальными отходами. Хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы или в почву. |
| --- | --- |

ROXIDAN

ДЕКОРАТИВНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ОКИСЛЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

серия 391

| Для получения дополнительной информации обращаться к Листу безопасности. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ Декоративное финишное покрытие с эффектом окисленных металлов для внутренних работ. Нанести на внутренние поверхности, подготовленные с помощью ROXIDAN FONDO, финишное покрытие для декоративной отделки ROXIDAN, серия 391, на основе акрилового сополимера в водной дисперсии и с металлическими пигментами, в 1-2 слоя в зависимости от желаемого декоративногоого эффекта. Доставка и применение материала на месте …………… евро за м.кв. Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Настоящая карта аннулирует и заменяет все предыдущие карты. За любой другой информацией по поводу технических данных обращаться к техническому персоналу Colorificio San Marco по тел: 800853048. |  |
| --- | --- |