ROXIDAN FONDO

ШТУКАТУРНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ФИНИШНЫМ МАТЕРИАЛОМ ROXIDAN.

Серия 392

| ОПИСАНИЕ ROXIDAN FONDO – это штукатурная основа, специально разработанная для создания рельефного рисунка на стенах в помещениях с декорированием финишным материалом ROXIDAN. Будучи легкой в использовании, позволяет реализовывать разнообразные эстетические решения в зависимости от используемой техники применения. ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ Наносится на: - новые и старые штукатурки на водной основе; - поверхности из бетона; - поверхности из гипса и гипсокартона; -поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.; -поверхности из дерева, стружкобетона, многослойной фанеры, при условии, что они впитывающие. Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу « Подготовка поверхности». Не наносить на не просохшие поверхности. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Связующие вещества: акриловый сополимер в водной дисперсии. - Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 кг/л - Вязкость: пастообразная консистенция - Высыхание (при 25оС и 65% О.В.): поверхностное через 30 мин., для повторного нанесения 4 часа, для нанесения финишного декоративного покрытия ROXIDAN 8 часов. ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартона: - Следует убедиться в том, что основа хорошо высохла и затвердела. При необходимости перештукатурить основу заново или укрепить её специальными материалами. - При наличии плесени обработать поверхность средством против плесени COMBAT 222 код 4810222 или восстанавливающим средством COMBAT 333 код 4810333. - При помощи щетки или промыванием устранить возможный налет и отслоившуюся старую краску. Полностью удалить поднявшиеся слои известковой краски или темперы при их наличии. - При помощи щетки удалить пыль, грязь и т.п. - Выровнять неровности основы: зашпатлевать дырки, трещины, растрескивания и впадины материалом TAMSTUCCO 9400006/9410110 или STUCCOFACILE 9560019. Заделать растрескавшиеся места соответствующей герметизирующей мастикой. - Отшлифовать шпатлевку и заделанные места наждачной бумагой; удалить пыль. - Выровнять возможные явные неровности при помощи средств RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы. | - Нанести один слой микронизированной грунтовки без растворителя ATOMO 8840001. - Нанести штукатурную основу ROXIDAN FONDO так, как это описано в инструкциях по её нанесению. - Не ранее, чем через 8 часов нанести финишное декоративное покрытие ROXIDAN. *(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием). Поверхности из цельного дерева и многослойной фанеры: - Слегка ошкурить для удаления заусенцев. - Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до шероховатости все окрашенные поверхности. - Удалить смолу нитрорастворителем 5170076. - Заштукатурить неровности пастообразной штукатуркой TAMSTUCCO 9400006 или WALL STUCCO 9100019. - Нанести штукатурную основу ROXIDAN FONDO так, как это описано в инструкциях по её нанесению. - Осторожно работать с древесиной, богатой таннином, такой как, например, каштан, т.к. возможно образование темных пятен. ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ - Условия окружающей среды и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: мин. +8оС / макс. +350С Относительная влажность воздуха: <75% Температура поверхности нанесения: мин. +5оС / макс. +35оС Влажность поверхности нанесения: <10% -Инструменты: кельма из нержавеющей стали, стальной шпатель, кисть-тампон, кельма с зубчиками, щетка-гребенка. - Кол-во слоев: 2 - Разведение: готово к использованию. - Способ нанесения: Первый слой: нанести ROXIDAN FONDO равномерным слоем кельмой из нержавеющей стали. Подождите, по крайней мере, 4 часа перед нанесением второго слоя. Второй слой: нанести ROXIDAN FONDO неравномерным слоем кельмой из нержавеющей стали. С помощью выбранного инструмента (кельма из нержавеющей стали, стальной шпатель, кисть-тампон, кельма с зубчиками, щетка-гребенка) создать требуемый эффект. Подождать несколько минут и пригладить с усилием кельмой из нержавеющей стали. Для финишной обработка поверхности нанести декоративное покрытие ROXIDAN. - Чистка инструментов: промываются водой сразу по окончании работы. - Примерный расход: 0,8-1 кг/м.кв. при нанесении в 2 слоя на гладкие основы со средней впитываемостью. Рекомендуется определять расход путем выполнения предварительной пробы на конкретной основе. |
| --- | --- |

ROXIDAN FONDO

штукатурная основа ПОД СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ ROXIDAN

код 3920019

КОЛЕРОВКА

Материал выпускается в белом цвете, нужный цвет достигается

с помощью тинтометрической системы Macromie.

| ХРАНЕНИЕ Максимальная температура хранения: +30оС Минимальная температура хранения: +5оС Срок хранения в оригинальной невскрытой упаковке и при указанной температуре: 2 года. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC) Кат. А/l: декоративная штукатурка (на водной основе): 200 г/л (2010) ROXIDAN FONDO Макс. содержание: 200 г/л ЛОС (летучих органических составляющих) Материал не требует информационных этикеток предупреждающего характера согласно действующим нормативам. При использовании материала соблюдать действующие нормы гигиены и техники безопасности. После использования не выбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам хорошо высохнуть и обращаться с ними как со специальными отходами. Хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы или в почву. Для получения дополнительной информации обращаться к Листу безопасности. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ Для внутренних работ. Нанести на подготовленную оштукатуренную поверхность 2 слоя ROXIDAN FONDO на основе акрилового сополимера в водной дисперсии для последующего нанесения финишного декоративного покрытия ROXIDAN. Доставка и применение материала на месте …………… евро за м.кв. Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Настоящая карта аннулирует и заменяет все предыдущие карты. За любой другой информацией по поводу технических данных обращаться к техническому персоналу Colorificio San Marco по тел: 800853048. |  |
| --- | --- |