## 117186, Moсква, ул. Нагорная 13А-4

## тел./факс:(+7095) 9959964;

e-mail:info@vernici.ru; www.vernici.ru.

#### ACRISYL PITTURA LISCIA

СУПЕР МОЮЩАЯСЯ АКРИЛ-СИЛОКСАНОВАЯ МАТОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ ПРОТИВОПЛЕСНЕВАЯ

# Серия 399

### ОПИСАНИЕ

ACRISYL PITTURA LISCIA – акрил-силоксановая противоплесневая краска на водной основе для внутренних и внешних работ обладает отличными водоотталкивающими свойствами. Позволяет легко выводить влагу и водяной пар и защищает от загрязнения окружающей среды, покрываемую  поверхность фасада.

Также устойчива в суровых климатических условиях:  морских и промышленных, в климате с характерными  сильными температурными перепадами. Снабжена высокой сопротивляемостью  к мытью стен и не вступает в реакцию с щелочной  средой, типичной для цементной поверхности и обычных штукатурок.

Пленка материала получается эластичной, легка в нанесение, хорошо растягивается.

Лучший эстетический эффект достигается при нанесении на поверхности  ровные, гладкие, прочные, содержащие инертную основу с мелкими гранулами.

# ОСНОВЫ НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

Поверхности обработанные термическим покрытием «СAPPOTTO».

Штукатурка для жилых помещений замешивается на строительном растворе или подобному ему.

Штукатурка на основе воздушного свойства извести и хорошем качестве песке новом или уже окрашенном.

## Поверхность  из гипса, гипсокартона, панелей и обычных перегородок.

## Поверхность из бетона.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Состав: акриловые и модифицированные силоксановые сополимеры в водо-дисперсионном растворе.

- Масса объема (плотность) UNI 8910: 1,4 – 1,6  кг. / л.

- Вязкость продукта UNI 8902: 32000 cps + 3200 при 30С (по вязкостьметру Brookfield)

- Время высых.(при + 25 С и  65% U. R.( влажность ): поверхностное 1 час; покрытие краской через 4 часа.

- Сопротивляемость к влажной уборке: UNI 10795 ОТЛИЧНОЕ, по UNI 10560 превышает 10000 раз   к чистке щеткой (супер моющаяся)

- Устойчивость к загрязнению UNI 10792: очень высокое DL <3.

- Полученный аспект поверхности (блеск) UNI 10795: матовый, ниже  5 gloss

- Защитные свойства по теории Kunzel (DIN  18550) W < 0,5 кг на м. кв. за время h = 0.5 часа.

Сопротивляемость к распространению пара (воздухопроницаемость) Sd<2

Оценки относящиеся к белому

- Впитываемость воды по капиллярам DIN 52617 : W < 0,1 кг. / м. кв. h 0,5

- Классификация степени прохождения воды согласно UNI En 1062 – 3 : III низкая

- Сопротивление к распространению водяного пара DIN 52615 Sd < 0,14

- Классификация степени передачи водяного пара согласно UNI EN ISO 7783–2: высокое.

- Сопротивление к щелочной среде: Устойчивое.

Расход: литр на 10-12 м. кв. на слой гладкой поверхности, нормально впитывающей.  Своевременно

определяйте реальную отдачу с помощью предварительных проб в отдельном месте.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатуренная и гипсокартонная поверхность:

- Необходимо выдержать поверхность до полного высыхания  в течение 28 дней

- Проверить состояние поверхности. Поверхность должна быть плотная, если нет, добавить  специальный продукт с укрепляющими или восстанавливающими  свойствами.

- Устраняем  щеткой или промыванием возможные остатки.

- Устраняем старое  покрытие, отслаивающиеся  или плохо прилегающие слои, обильно смачивая поверхность водой и соскребая или же употребляя гидравлическую очистку.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, трещины, впадины  могут быть устранены с  помощью штукатурных составов  на основе цемента.

- Трещины на внутренних и внешних поверхностях по шпатлевке должны быть сначала расширены и заполнены специальными составами на основе гипса, а затем выровнены.

- Убедитесь, что подготовленная основа хорошо просохла и проведите выравнивание поверхности с помощью соответствующих шпатлевок для наружных или внутренних работ.

- Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой (м-700; м-1000).

- Удалить пыль, грязь и др. остатки с помощью мягкой щетки.

- Обработать, в случае необходимости, раствором против плесени COMBAT 222 очищающим 4810222 и COMBAT 333  восстанавливающим 4810333. Добавьте, если это необходимо, специальный водный раствор с COMBAT 111 4810111 для нанесения на внешние поверхности или COMBAT 444 4810444 для нанесения на внутренние поверхности.

Фиксаторы: - для внутренних работ слой IDROFIS 4700006 акриловый фиксатор, разбавленный водой  в пропорции 1:6 или 1:8.

-  для внешних работ ISOMARC 4410111, разбавленный  40 – 100% с Синтетическим разбавителем 5210011 или ATOMO микроэмульсионный фиксатор для внешних работ, разбавленный на 50 – 60 % с водой.

- Далее приступайте к нанесению ACRISYL PITTURA LISCIA.

Поверхность из бетона:

- Очистить щеткой поверхность и удалить возможные слои старых не плотно прилегающих покрытий.

- Очистить структурные части цемента недостаточно прилегающие.

- Металлические прутья арматуры, которые вышли на поверхности должны быть тщательно обработаны с  BETOXAN PRIMER 9490125 на цементном раствор.

- Восстановить не достающие части с помощью выравнивания цементным раствором.

- Обработать в случае необходимости раствором против плесени COMBAT 222 - очищающим 4810222 и COMBAT 333 -  восстанавливающим 4810333. Добавьте, если это необходимо, специальный водный раствор  COMBAT 111 4810111 для нанесения на внешние поверхности  или COMBAT 444 4810444 для нанесения внутри помещения.

- Проверьте, хорошо ли высохла поверхность.

Фиксаторы: -для внутренних работ слой IDROFIS 4700006 акриловый фиксатор, разбавленный водой в пропорции  1:6 или 1:8.

-для внешних работ ISOMARC 4410111, разбавленный  40 – 100% с Синтетическим разбавителем 5210011 или ATOMO микроэмульсионный фиксатор для внешних работ, разбавленный на 50 – 60 % с водой.

- Далее приступайте к нанесению ACRISYL PITTURA LISCIA.

Поверхности с термическим покрытием «СAPPOTTO»

- Убедитесь чтобы поверхность была полностью подготовлена специальными материалами.

- Проверьте чтобы слой выравнивания был прочный.

- Нанесите для внутренних работ слой IDROFIS 4700006 акриловый фиксатор, разбавленный водой в прапорции 1:6 или 1:8.

или для внешних работ ATOMO микроэмульсионный фиксатор для внешних работ, разбавленный на 50 – 60 % с водой.

- Далее приступайте к нанесению ACRISYL PITTURA LISCIA.

(Разбавление грунтовки и количество её нанесения зависят  от впитывающих свойств основы  и  определяются  с помощью предварительных проб в отдельном месте).

# КОЛЕРОВКА

Цвета достигнуты с помощью SISTEMA TINTOMETRICO MACROMIE.

Более того материал колеруется красителями COLORADO серии 548.

# В случае использования различных партий  цветного продукта или  продукта колеровка которого  выполнена полностью системой TINTOMETRICO, но не в одном заказе, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежания  различия  в тональности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- Материал может быть нанесен кисточкой, валиком, распылителем и разбрызгивателем.

- Количество слоев: материал наносится как минимум в два слоя.

- Разбавление: первый слой на 20 – 25 % водой; последующие слои на 10 – 15 %.

- При нанесении разбрызгивателем ACRISYL PITTURA LISCIA разбавляется на 25% водой на первый слой и около 15% водой на отделочный слой.

- При нанесение распылителем разбавление водой варьируется в зависимости от используемого  аппарата и его давления.

- Чистка инструментов производится водой сразу после использование.

Условия помещения и поверхности:

Температура помещения: мин. +5 С / мак. +35 С.

Влажность помещения: < 80%

Температура поверхности: мин.+5 С / мак. +35 С

Влажность поверхности: < 10% U.R.

Избегайте нанесения под прямыми лучами солнца.

После нанесения внешние работы должны быть защищены  от дождей и влажности до полного высыхание при температуре  около 20 С  48 часов.

## ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА

## Температура хранения продукта   от +5  до  +30.

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности около 2 лет.

##### БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продукт не требует информационных этикеток по директиве D.C.285 от 16/7/98  согласно последующим изменениям и последним данным. Применять продукт согласно нормам  гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными  отходами.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с информацией касающейся соблюдения норм безопасности, при проведение штукатурных и малярных работ.

ООО «ВЕРНИЧИ» и IL COLORIFICIO SAN MARCO  гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты, если  условия применения не находятся под нашим контролем.  Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае.  За любой другой информацией по поводу технических данных обращаться к техническому персоналу ООО «ВЕРНИЧИ»  по тел: (095) 995-996-4.