ACRISYL KP 1,5

НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ НА АКРИЛ - СИЛОКСАНОВОЙ ОСНОВЕ ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ РАЗМЕР ГРАНУЛ 1,5

Серия 403

ОПИСАНИЕ

ACRISYL KP 1,5  настенная декоративная штукатурка для внешних работ на акрил-силоксановой основе, с высоким уровнем водоотталкиваемости, паропроницаемости, с компактным, одинаковым размером гранул. Нанесенный на поверхность  слой имеет шероховатую структуру и  имеет отличную сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

Благодаря своему гранулометрическому составу, обладает хорошими свойствами  заполнения и выравнивания поверхности.  Позволяет получить отделку, похожую на  минеральную штукатурку и может применяться на поверхностях эстетически неоднородных или с повышенной  впитываемостью. ACRISYL KP 1,5 рекомендуется для декорирования и защиты ответственных и реставрационных работ.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- Поверхности  с термоизоляционным покрытием типа  "cappotto".

- Новую и старую штукатурку на водной основе.

- Бетонные поверхности.

- Поверхности со старой  краской  минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.

- Конгломераты различной природы с хорошей впитываемостью.

Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы

«Подготовка поверхности».

Не наносить на  поверхности свежеокрашенные  и щелочные. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые сополимеры с модифицированными силоксанами в водной эмульсии

- Пигменты и наполнители: минеральные наполнители и мраморная крошка

- Растворитель: вода

- Вязкость продукта:  консистенция пастообразная

- Гранулометрия: 1,5 мм

- Устойчивость к щелочам  UNI 10795: устойчив

- Коэффициент впитывания воды  1062-3: низкий, w<0,1

кг/м2h^0,5 - значения к белому цвету.

- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая, Sd<0,14 м - значения к белому  цвету.

- Защищает поверхности ( по теории  Kuenzle), впитывая воду   DIN

18550: W<0,5 кг на м  в течение 0,5 часа , не пропускает пар Sd<2 метров.

- Время высыхания (при +25С и 65 % U.R.(влажность))  полное высыхание  от 1 часа 30 минут до  3 часов, в зависимости от поверхности нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатурные поверхности:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости  нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором  против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливающим.

- Устранить щеткой или промыванием  возможные остатки старой краски. Устранить старое осыпающееся известковое покрытие, отслоенные краски или плохо прилегающие слои.

- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.

- Расшить  трещины и заполнить штукатурным составом или аналогичным продуктом.

- Выровнять неровности поверхности. Дырки, растрескивание, трещины, впадины могут быть обработаны  BETOMARC 9450150,   RASAMIX 9440160,   RASOMARC 9500150

в зависимости от типа поверхности.

- Убедитесь, что поверхность хорошо просушена  и нанесите один слой   настенной акриловой грунтовки   IDROFIS 4700006 или настенной грунтовки на растворителе     ISOMARC 4410111  или микронизированной грунтовке без растворителей

ATOMO 8840001. Для неоднородных неосыпающихся поверхностей нанесите фиксатор

MARCOTHERM  PRIMER 4740019. На оштукатуренные поверхности с высоким уровнем впитываемости и возможным образованием влажности, на поверхности нанесения, как альтернатива  ISOMARC, нанесите один слой  NEPTUNUS PRIMER H 0760230.

- На неравномерные покрытия  можно нанести один слой  ACRISYL GRIP серия  932  заполняющей и выравнивающей акрил- силосановой краски основы.

- Перейти к нанесению ACRISYL KP 1,5,  следуя инструкции по нанесению.

Бетонные поверхности:

- Поверить состояние поверхности. Убедитесь, что поверхность, прочная и  сухая.

При необходимости  нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность противоплесневым раствором

COMBAT 222 код. 4810222 и  восстанавливающим COMBAT 333 код. 4810333.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски. Устранить старое осыпающееся известковое покрытие, отслоенные краски или плохо прилегающие слои.

-

Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.

- Очистить структурные части цемента недостаточно прилегающие

-  Металлические прутья арматуры, которые вышли на поверхности,  должны быть тщательно обработаны с BETOXAN PRIMER 9490125.

-Восстановить не хватающие части с помощью выравнивания цементным раствором  BETOXAN 400 или  BETOXAN 300  безусадочный, тиксотропный,  усиливающий  раствор 9490140/130;  осуществить выравнивание финишное BETOXAN 200  9490120

Раствор безусадочный, защищающий от проникновения углекислого газа.

- Убедитесь, что поверхность подготовлена и просушена и нанесите один слой акрилового фиксатора  растворителя   ISOMARC 4410111  или  микронизированной грунтовки без растворителя ATOMO  8840001.  Для неоднородных плотных поверхностей используйте фиксатор    MARCOTHERM PRIMER 4740019.

-   На неравномерные покрытия  можно нанести один слой ACRISYL GRIP серия  932  заполняющей и выравнивающей акрил - силоксановой краски.

- Далее наносите  ACRISYL KP 1,5  согласно инструкции по нанесению.

Поверхности  с термоизоляционным покрытием  "cappotto":

- Убедитесь, что поверхность  выдержана и  подготовлена соответственно  требованиям производителя.

- Проверьте консистенцию выравнивающего слоя. Поверхность должна быть прочная.

- Нанесите один слой   настенной акриловой грунтовки   IDROFIS 4700006 или микронизированной грунтовке без растворителей  ATOMO 8840001   или покрывающий  фиксатор   MARCOTHERM PRIMER 4740019.

- Далее нанесите  ACRISYL KP 1,5 согласно инструкции по нанесению.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите  предварительные пробы на  отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

- Избегайте нанесения материала  при наличии  влажности на поверхности  и при прямом попадании солнечных лучей.

- Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать материал в хорошую погоду и защищать поверхность от дождя и влажности  в течение 48 часов после нанесения. Необходимо дать возможность полному  высыханию материала и его полимеризации в течение 10 дней.

-   На поверхностях, которые подвержены попаданию  дождевой воды  в течение 10 дней после нанесения, возможно образование матовых вертикальных потеков. Это не  дефект  материала.  Вертикальные линии могут быть устранены очисткой водой под напором.

- Применение материала  на поверхностях с солевыми выцветами  или объектах с высоким уровнем влажности не гарантирует сцепление материала с поверхностью. Поэтому необходимо подготовить поверхность заранее,  обеспечив  хорошее сцепление с покрытием, выровняв ее  материалами NEPTUNUS, штукатуркой против поднятия влажности, с последующей окраской силоксановой системой против влажности NEPTUNUS.

- ACRISYL KP 1,5 готов к использованию и не требует дополнительного разведения.

- Размешать   перед нанесением.

- Инструменты: пластиковая кельма.

- Количество слоёв: 1.

Равномерно распределить материал по поверхности с помощью кельмы  и загладить до образования ровного слоя.

- После использования промыть инструменты водой.

- Расход материала 2,8 – 3,2 кг/м кв. на средне впитывающих поверхностях. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал колеруется по системе  Tintometrico Marcromie.

Могут использоваться красители  COLORADO серии 548.

В случае использования различных партий  колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание  различия  в тональности.

Старайтесь использовать материал одной партии производства от края до края стены. Работы, при которых невозможно этого избежать, например при дополнительном новом заказе материала, близко не приближайте разные оттенки, для плавного перехода используйте естественные перерывы продолжения поверхности, карнизы, углы, ребра и прочее.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном  хранении срок годности: 2 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/CE:

Категория C: штукатурка для внешних работ для стен минерального происхождения (на основе воды): 75 г/л (2007) / 40 г/л (2010)

ACRISYL KP 1,5 содержит макс: 40 г/л VOC (летучих составляющих)

Может иметь негативные последствия  на водную среду. Хранить вдали от детей.  Не выбрасывать  остатки материала в канализацию. Использовать защитную одежду и перчатки при работе с материалом. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала.

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 67/548/CEE   1999/45/CE  последующих изменений и дополнений. Материал должен перевозиться, использоваться, храниться согласно гигиеническим нормам и нормам безопасности. Оставить до полного высыхания. Остатки материала  утилизировать вместе со специальными отходам. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ НА АКРИЛ - СИЛОКСАНОВОЙ ОСНОВЕ ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ РАЗМЕР ГРАНУЛ 1,5

Нанесение на поверхности подготовленные,  ACRISYL KP 1,5 Серия  403 на основе сополимеров акрил-силоксановых в водной дисперсии с добавками мраморной крошки гранулы в среднем  1,5 мм

Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что представленная информация

основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. За любой другой информацией по

поводу технических данных обращаться к техническому персоналу  Colorificio San Marco по тел: 800853048

.