# ANTARTICA АНТАРТИКА

# ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАТОВАЯ КРАСКА, НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ МОЮЩАЯСЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ - БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ

СЕРИЯ 406

# ОПИСАНИЕ

ANTARTICA краска на водной основе моющаяся, обладает хорошей воздухопроницаемостью, устойчивая к влажной чистке водой.

Без запаха, с низким содержанием вредных летучих веществ, что позволяет сразу пользоваться недавно окрашенными помещениями.

Краска идеальна для профессионального использования:

- быстрое высыхание, короткий период ожидания для повторного окрашивания.

- экономное количество краски, наносимой валиком или кистью, уменьшено время для защиты поверхностей до её очистки.

- низкое содержание летучих органических веществ.

- создает тонкий однородный матовый слой окраски.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Краска наносится на внутренние поверхности:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.

- Бетонные поверхности.

- Поверхность из гипса, гипсокартона.

- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.

- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу « Подготовка поверхности». Не наносить на не просохшие поверхности. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной дисперсии

- Классификация UNI EN 13300:

- Сопротивляемость к влажной уборке ISO 11998: класс 3

 - Блеск EN ISO 2813: <5 очень матовый

- Укрывающая способность ISO 6504-3: класс 2 расход 7 м кв/л

**Дополнительные характеристики:**

- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,55±0,05 кг/л

- Вязкость UNI 8902 ( по вязкозаметру Brookfield): 36000 ± 200 cps 25 °C

- Сопротивляемость к влажной уборке UNI 10560: >3000 циклов, отличная

- Высыхание (при 25 °C и 65% отн влажн.): поверхностное через 30 минут; для повторного окрашивания через 2 часа.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Поверхности стен:

- Проверить состояние поверхности. Убедитесь, что поверхность хорошо просушена и выдержана. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным противоплесневым раствором COMBAT 222 очищающим код. 4810222 и COMBAT 333 код 4810333 укрепляющим. Для профилактики нанесите бактерицидный раствор COMBAT 444 код 4810444.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и темперы.

- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.

 Оштукатуренные поверхности и поверхности из картона и гипсокартона.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.

- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.

На поверхности их гипсокартона нанести изоляционную пигментную грунтовочную краску PREPARA 4710019. На старые непрочные поверхности с маленькой толщиной старой краски или на осыпающиеся от времени поверхности нанести изолирующую настенную грунтовку ISOMARC 4410111 или ATOMO 8840001 микронизированную грунтовку.

- Далее нанести ANTARTICA, согласно инструкции по нанесению.

\*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

Избегать нанесение материала под прямым солнечным светом

- Инструменты: валик из шерсти или микрофибры, кисть, краскопульт.

- Количество слоев: 2

- Разведение: водой, для работы с валиком, первый и второй слой разбавить водой 15% - 20%, кистью первый слой 40- 45%, последующие слои 30%.

- При работе с краскопультом формула разведения зависит от используемого аппарата и давления в нем..

 - После использования промыть инструменты водой.

- Расход материала: 9 – 10 м.кв./л. на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

 **КОЛЕРОВКА**

 Колеровка осуществляется по системе Tintometrico Marcromie. Материал может быть окрашен BRAVOCASA TINTE COLORANTI серия 408P (для светлых цветов) и красителями COLORADO серия 548. В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

**ХРАНЕНИЕ**

Максимальная температура хранения материала +30 °C.

Минимальная температура хранения материала +5°C

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/a: краска матовая для стен и потолка для внутренних работ (блеск <25@60°) (на водной основе) : 75 г/л (2007) / 30 г/л (2010)

ANTARTICA Содержит макс.: 30 г/л VOC

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Использовать в проветриваемом помещении. Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать в канализацию, водоемы. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ**

Матовая краска на водной основе моющаяся, воздухопроницаемая.

Без запаха, с низким содержанием вредных летучих веществ.

Краска на водной основе ANTARTICA серия 406 на основе синтетически модифицированных смол в водной дисперсии, наносится на заранее подготовленные поверхности в два слоя, в зависимости от впитывающей способности поверхности .

Февраль 2012

Доставка и нанесение материала € ................. м кв.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что представленная информация*

*основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. За любой другой информацией поповоду технических данных обращаться к техническому персоналу Colorificio San Marco по тел: +39 041 4569322.*

*Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it*