## 117186, Moсква, ул. Нагорная 13А-4                                                                                                         тел./факс:(+7095)9959964;

## e-mail:info@vernici.ru ;www.vernici.ru.

IDROFIS SPECIALE

НАСТЕННЫЙ АКРИЛОВЫЙ ФИКСАТОР (ГРУНТОВКА) НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

# Серия 470

## ОПИСАНИЕ

IDROFIS SPECIALE - акриловый фиксатор (грунтовка) на водной основе для пропитывания настенной   поверхности, используется для внутренних покрытий, способен  обрабатывать даже плохо впитывающую поверхность.

Благодаря  мелким  акриловым частичкам связующих веществ IDROFIS SPECIALE, проникает в поверхность стен, быстро пропитывает их и затвердевает.

IDROFIS SPECIALE – создает поверхность оптимальную для последующего нанесения красок и покрытий, используется для всех типов штукатурных или шпатлеванных внутренних поверхностей.

## УКАЗАНИЯ ПО ПРЕМЕНЕНИЮ

Наносится на поверхность новую или уже окрашенную.

Все виды штукатурки на основе цемента

Штукатурка для жилых помещений на основе воздушного свойства извести и песка.

Шпатлевки на гипсовой, акриловой, меловой или цементной основе.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие вещества: стирол -  акриловые сополимеры.

Растворитель: вода

Масса объема UNI 8910: 1 + 0,05кг/л

Вязкость UNI 8902: 2200 +  10% при 20С (по вяскозаметру Brookfield)

Время высых.(при + 25 С и  65% U. R.(влажность))

поверхностная 30-40 минут; окончательное через 4 часа.

Расход: приблизительно 1 литр продукта на 50-60 м.кв. .в 1  слой,  ссылаясь на гладкую поверхность.

Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью предварительных проб в отдельном месте.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатурные поверхности:

- Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение 28 дней

- Проверить состояние поверхности. Поверхность должна быть плотная, если нет, добавить  специальный продукт с укрепляющими или восстанавливающими  свойствами.

-Устраняем  щеткой или промыванием возможные остатки. Устраняем старое известковое покрытие, отслоенные краски или плохо прилегающие.

-Выравниваем неровности поверхности. Дырки, растрескивание, трещины, впадины должны быть расширены и  могут быть сделаны с  помощью соответствующих штукатурных составов.

-Отшлифовать штукатурку и затвердение наждачной  бумагой.

-Удалить остатки грязи с помощью мягкой щетки.

- Обработать в случае необходимость  противоплесневым раствором COMBAT 222 очищающий 4810222 и COMBAT 333  восстанавливающий 4810333.

-Будьте уверены, что поверхность хорошо высохла и нанесите слой IDROFIS 4700006, разбавив его водой, как указано в «Способе нанесения».

-После 4 часов переходите к нанесению отделки.

Бетонная поверхность:

Очистите поверхность от отслоившихся и не плотно прилегающих слоев.

-Очистить структурные части цемента недостаточно прилегающие.

-Металлические прутья арматуры, которые вышли на поверхности, должны быть тщательно обработаны  цементным раствором.

- Обработать в случае необходимости противоплесневым раствором COMBAТ 222 очищающий 4810222 и COMBAT 333  восстанавливающий 4810333.

-Будьте уверены, что поверхность хорошо высохла и нанесите слой IDROFIS 4700006.

-После 4 часов продвигайтесь к нанесению отделки.

## Шпатлеванные поверхность

-Устраняем старое  покрытие, отслоенные или плохо прилегающие краски, смачивая обильно  водой и соскребая.

-Растрескивание для внутренних и внешних работ должны быть выровнены (сначала расширены и заполнены) специальными шпатлевками.

-Отшлифовать шпатлевку наждачной бумагой.

-Удалить остатки пыли, грязи с помощью мягкой щетки.

- Обработать в случае необходимости противоплесневым раствором COMBAТ 222 очищающий 4810222 и COMBAT 333  восстанавливающий 4810333.

-Будьте уверены, что поверхность хорошо высохла и нанесите слой IDROFIS 4700006.

-После 4 часов переходите к нанесению отделки.

( Разбавление грунтовки и количество нанесения зависят  от впитывающих свойств основы  и  определяются  с помощью предварительных проб в отдельном месте).

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Условия работ в помещении и на  поверхности:

Температура помещения: мин.+5 С / мак. +35С

Влажность помещения: <80%

Температура поверхности: мин.+5С / мак. +35С

Влажность поверхности:<10% U.R.

Избегайте  нанесения если образуется конденсат на  поверхности  и под прямыми лучами солнца.

IDROFIS наносится с помощью кисточки, валика или  распылителя.

Продукт разбавляется в различных пропорциях  в зависимости от свойств поверхностей. Согласно  общим указаниям не меньше 6 частей воды для одной части IDROFIS SPECIALE, максимально 8 частей воды на 1 часть IDROFIS. Правильная пропорция   разбавления  IDROFIS водой определяют по готовой поверхности со слабо выраженным переливающимся налетом.  Слишком  повышенное количество воды в растворе приведет к ухудшению прилипания последующей отделки. Слишком пониженное приведет к неравномерному впитыванию.

-Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью воды.

## ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА

## Температура хранения продукта   от +5  до  +30.

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности около 2 лет.

##### БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Экологически чистый продукт, не содержит добавок вредных для здоровья.

-Продукт не требует информационных этикеток по директиве D.C.285 от 16/7/98  согласно по следующим изменениям и последним данным. Применять продукт согласно нормам  гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными  отходами.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с информацией касающейся соблюдения норм безопасности, при проведении штукатурных и малярных работ.

ООО «ВЕРНИЧИ» и IL COLORIFICIO SAN MARCO  гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты, если  условия применения не находятся под нашим контролем.  Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае.  За любой другой информацией по поводу технических данных обращаться к техническому персоналу ООО «ВЕРНИЧИ»

по тел: 9959964.