MARCOTHERM PRIMER 
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ СТЕННОЙ УКРЫВИСТЫЙ ФИКСАТИВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И 
	НАРУЖНЫХ РАБОТ 
Серия 474 

- На внутренних стенах загладить неровности основы и заделать

ОПИСАНИЕ
MARCOTHERM PRIMER - водорастворимая изоляция с высокой степенью проникания, рекомендуется для пропитки и укрепления внутренних и наружных минеральных поверхностей.
Мельчайшие    частички    полимеров    в    составе    придают 
повышенную     проникающую     способность, 	гарантируя закрепление сильно крошащихся и ранее окрашенных стен.
MARCOTHERM PRIMER улучшает сцепление и выравнивает поглощающую   способность   основы,   создавая   идеальную подложку для накладываемой поверх него краски и изолируя ее от щелочной среды, присущей цементным и подобным основам. MARCOTHERM PRIMER можно  окрашивать  тинтометром,  в связи с чем он особенно рекомендуется в качестве подложки для пластичных покрытий большой толщины.
Специальный   укрывистый  фиксатив  для  системы  фасадной конструкции MARCOTHERM.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наносить на следующие основы:
- Теплоизоляционная фасадная конструкция Marcotherm.
- Новая или старая штукатурка на базе гидравлических вяжущих.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Старая окраска и органические или минеральные покрытия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
-  Поверхности,  подлежащие  декоративной  отделке  большой толщины (Grassello di calce, Marmorino classico, Stucco veneziano), в   присутствии   неоднородности,   шпаклевки,   заплат,   для выравнивания поглощающей способности основы.
Поверхность   следует   подготовить,   выполняя   указания   в параграфе ‘ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ’.
Не наносить на свежую основу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-Тип вяжущего: микроэмульсии со слабым запахом
-Растворитель: вода
-Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,25-1,35 кг/л
-Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 30-40 минут; для повторной окраски 2 часа.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ
Поверхность из штукатурки, гипса, гипсокартона:
- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28 дней.
- Проверить сохранность. Поверхность должна быть плотной. В противном    случае    заделать    дефекты    или    закрепить специальными средствами.
-   При   наличии   плесени   обработать   поверхность   моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить щеткой или смыть присутствующий налет.
-  Удалить  облупившиеся  и  отставшие  части  старой  краски; вздувшиеся   слои   известковых   красок   или   темперы   нужно полностью    удалить,    обильно    смачивая    поверхность    и соскабливая их или пользуясь водяным пылесосом.

дыры, трещины, расщелины и впадины средством TAMSTUCCO 
9400006, TAMSTUCCO POLVERE 9410110 или STUCCOFACILE 
9560019; зачистить шкуркой наложенную штукатурку и заплаты .
- Заделать щели герметиками.
- При необходимости провести шпаклевку штукатурки средством RASAMIX  9440160,  BETOMARC  9450150  или  RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
-Проверить,    что    основа    хорошо    высохла,    и    нанести MARCOTHERM  PRIMER  согласно   процедуре,   указанной  в разделе Инструкции по нанесению.
- Выждать не менее 6 часов до нанесения отделочного материала.

Бетонные поверхности:
- Обработать щеткой поверхность, удаляя облупившуюся старую краску.
-   При   наличии   плесени   обработать   поверхность   моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить отваливающиеся куски цемента.
-	Металлические    прутки    арматуры,    выступающие    на 
поверхности,   аккуратно   очищают   щеткой   и   обрабатывают 
пассиваторным   цементным   раствором   BETOXAN   PRIMER 
9490125.
- Восстановить недостающие части мастикой BETOXAN 400 или 
BETOXAN 300,   безусадочный   тиксотропный   строительный 
раствор  с волокнистым упрочнением 9490140/130; выполнить 
окончательную шпаклевку безусадочной шпаклевкой BETOXAN 
200,   предупреждающей   насыщение   углекислым   газом,   код 
9490120.
-Проверить,    что    основа    хорошо    высохла,    и    нанести MARCOTHERM  PRIMER  согласно   процедуре,   указанной  в разделе Инструкции по нанесению.
- Выждать не менее 6 часов до нанесения отделочного материала.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
-Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C Относительная влажность: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C Влажность основы: <10%
-Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямым воздействием солнца.
-Инструменты: кисть, валик.
-К-во слоев: наносить 1-2 слоя, не дожидаясь высыхания.
-Разведение:
MARCOTHERM   PRIMER   разводят   на 	20-50%   водой   в зависимости от поглощающей способности основы.
-Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.
-Примерный   расход:  8-10   кв.м/л.   Рекомендуется   провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода.

КОЛЕРОВКА
MARCOTHERM    PRIMER    можно    окрашивать    пастами тинтометрической    системы    Marcromie    и    красителями COLORADO серия 548, не более чем на 5%.
Техкарта 

Colorificio San Marco S.p.A. Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) 

MARCOTHERM PRIMER 
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ СТЕННОЙ УКРЫВИСТЫЙ ФИКСАТИВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И 
	НАРУЖНЫХ РАБОТ 
Код 4740019

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C 
Минимальная температура хранения: +5 °C
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Предельное значение  EU (Дир. 2004/42/EC)
Кат. H : фиксативная грунтовка (на водной основе) : 50 г/л (2007) / 30 г/л (2010)
MARCOTHERM PRIMER  Макс. содержание: 30 г/л ЛОВ

- Вреден для организмов, обитающих в воде; может оказывать долгосрочное негативное влияние на водоемы
- Хранить в местах, недоступных детям
- Не выбрасывать остатки в канализацию
- Работать в защитной одежде и перчатках
- При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку.
Маркировка   этикеткой   с   указанием   опасности   согласно 
Директиве 	67/548/СЕЕ   с   последующими   изменениями   и уточнениями.
Транспортировка,    применение    и    хранение    материала 
выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и

технике  безопасности;  дать  отходам  полностью  высохнуть  и сдать в специальные отходы. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

ПОЗИЦИЯ ТЕХЗАДАНИЯ
Укрывистый  стенной  фиксатив  для  наружных  и  внутренних 
работ
Нанесение  на  подготовленные  поверхности  стенного  водного фиксатива  MARCOTHERM  PRIMER  код 4740019,  на   базе микроэмульсии,  для  пропитки  стенных  основ  в  количестве, зависящем от поглощающей способности основы.
Поставка и применение материала на месте	 евро за
кв.м.

Дата: январь 2007

Компания   COLORIFICIO   SAN   MARCO   гарантирует,    что
информация в данной техкарте дается с учетом всего ее опыта и
научно-технических знаний. Однако, она не может принять на себя
ответственность  за  результаты  полученные  при  применении  ее
продукции,   так   как   условия   применения   выходят   за  рамки  ее
контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность средства в
каждом   отдельном   случае.   Настоящий   документ   аннулирует   и
заменяет  все  предыдущие  карты.  Дополнительную  техническую
информацию  можно  получить  по  бесплатному  номеру  техсервиса
800853048

Техкарта 

Colorificio San Marco S.p.A. Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE)