# PRO-LINK

Грунтовка для сцепления с керамическими покрытиями.

## Серия 475

## ОПИСАНИЕ

PRO-LINK (ПРО-ЛИНК) материал на основе акриловых полимеров в водной дисперсии и специальных добавок, придающих материалу превосходное сцепление с поверхностями особенно гладкими, такими, как керамическая плитка, полированный камень, мозаика и другие подобные.

PRO-LINK создает подложку для крепкого сцепления с последующим слоем MARCOTERM ADESIVO серия 957 (МАРКОТЕРМ КЛЕЙ). На фасаде и в интерьере обеспечивает превосходное сцепление с керамическими поверхностями, при дальнейшем нанесении декоративных покрытий на минеральной или синтетической основе, или системы утепления фасадов МАРКОТЕРМ.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- Сложные поверхности: керамическая плитка, полированный камень, мозаика.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие вещества: полимеры акриловые.

Плотность: UNI EN ISO 2811-1: 1,4+-0,05 кг/л.

Вязкость материала UNI 8902: 7800 +- 500 срs  при 25 С (по вяскозаметру Brookfield).

Гранулы песка в среднем: 0,5 мм.

Время высыхания (при + 25◦С и  65% U.R. влажности) поверхностное 1 час, возможно окрашивать через 4 часа, но не более 48 часов.

Расход: 15-20 м.кв./л  в зависимости от типа поверхности. Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью предварительных проб в месте нанесения.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

## Поверхности  внутри помещений и на фасадах.

Удалить полностью пыль, грязь и др. остатки, мешающие сцеплению, при помощи очистки водой и щеткой.

Убедившись, что поверхность хорошо высохла и нанесите PRO-LINK согласно указаниям, которые приведены в «СПОСОБЕ НАНЕСЕНИЯ».

Через минимум  4 часа, но не более 48 часов можно приступать к нанесению слоя клея, поставляемого в виде сухой смеси, MARCOTERM ADESIVO серия 957.  Минимум через  24 часа можно приступать к нанесению финишного материала.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Условия помещения и поверхности:

Температура помещения: мин.+8◦С / мак. +35◦С

Влажность помещения: <75%

Температура поверхности: мин.+5◦С / мак. +35◦С

Влажность поверхности: <10% U.R.

Избегайте нанесения при наличии конденсата и под прямыми лучами солнца. После нанесения внешняя поверхность должна быть защищена от дождя и влажности до полного высыхания материала.

Инструмент: кисть, валик.

Перемешать материал перед нанесением.

Разбавление: готов к использованию или разбавляется максимум на 10% водой.

Количество слоев: наносится в 1 слой.

Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью воды.

### КОЛЕРОВКА

Материал не колеруется.

## ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА

Температура хранения продукта   от +5  до  +30.

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности около 2 лет.

## Безопасность в эксплуатации

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза:

2004/42/CE: Категория I: краска моно компонентная с высокими эксплуатационными качествами (на водной основе): 140 гр./литр (2010).

Этот материал содержит максимум 140 гр./литр VOC (летучих составляющих)

Материал не требует этикеток по безопасности согласно директив Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений. Использовать материал согласно нормам  гигиены и безопасности: после использования не выкидывать упаковки в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными  отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо вентилируемом месте. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, не выливать в воду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с описанием по безопасному использованию материала.

ООО «ВЕРНИЧИ» и IL COLORIFICIO SAN MARCO  гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если  условия применения не находятся под нашим контролем.  Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае.  За любой другой информацией по поводу технических данных обращаться к техническому персоналу ООО «ВЕРНИЧИ»  по тел: 9959964.