# COLORFIS MICRO

Грунтовка для стен микронизированная, окрашивающая,

для внутренних и внешних работ.

## Серия 476

## ОПИСАНИЕ

COLORFIS MICRO (КОЛОРФИС МИКРО) -водорастворимая грунтовка с высокой проникающей способностью. Предназначена для пропитки и укрепления поверхностей стен в интерьере и на фасадах, в то же время применяется, как цветная подложка под водорастворимые краски, специально для окрашивания в насыщенные цвета.

Особые связующие, разработанные по нанотехнологиям, придают материалу свойства оставаться прозрачным при нанесении, но становиться укрывающим после высыхания.

Материал выявляет возможное присутствие высокой влажности оставшейся в основе, не достигая полной укрывистисти после высыхания.

Состав из полимеров с мельчайшими частичками, придает материалу способность проникать и скреплять поверхности стен, в том числе уже окрашенные.

КОЛОРФИС МИКРО придает наилучшее сцепление и выравнивает впитывающую способность поверхности, создавая идеальную основу для последующих слоев отделки.

КОЛОРФИС МИКРО легко колеруется по тинтометрической системе, позволяет получит превосходно окрашенную в интенсивные и яркие цвета поверхность, перед применением красок и покрытий той же тональности, что дает значительную экономию финишного материала.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новые и старые штукатурки на связующих на водной основе.

- поверхности из бетона.

- поверхности из гипса и гипсокартона.

- на старые краски и покрытия из натуральных органических компонентов или минеральных, сухих, плотных, абсорбирующих и монолитных.

Поверхности должны быть подготовлены следуя указаниям параграфа «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ»

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие вещества: нанополимеры акриловые в водной дисперсии.

Растворитель: вода.

Плотность: UNI EN ISO 2811-1: 1,15-1,25 кг/л.

Время высыхания (при + 25◦С и  65% U.R. влажности) поверхностное 30-40 минут, возможно окрашивать через 2 часа.

Расход: 8-10 м.кв./л  в зависимости от впитывающей способности поверхности. Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью предварительных проб в отдельном месте.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

## Поверхности из штукатурки, гипса или гипсокартона.

Необходимо выдержать поверхность до полной просушки в течение минимум 28 дней.

Проверить состояние поверхности. Поверхность должна быть плотная, если нет, необходимо применить  специальные материалы с укрепляющими или восстанавливающими  свойствами.

В случае наличия плесени или грибка, обработайте  растворами  против плесени COMBAT 222 очищающий, код 4810222, и COMBAT 333  восстанавливающий, код 4810333.

Устраняем  щеткой или промыванием возможные остатки.

Устраняем полностью старые известковые покрытия, отслаивающиеся краски или плохо прилегающие слои, очищаем поверхность, смачивая обильно  водой и соскребая или же применяя гидравлическую очистку.

Выровнять дефекты поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины  с  помощью штукатурных составов  на основе цемента или гипса: RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхности.

Растрескивание должны быть выровнены, сначала расшиты и заполнены специальными составами на основе гипса. Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой.

Удалить остатки пыли, грязи и др. остатки с помощью мягкой щетки.

На хорошо высохшую поверхность нанесите КОЛОРФИС МИКРО согласно указаниям, которые приведены в «СПОСОБЕ НАНЕСЕНИЯ».

Через два часа можно приступать к нанесению финишного материала.

## Поверхности из бетона:

Очистить щеткой поверхность и удалить возможные слои старых отслоившихся покрытий.

Очистить структурные части цемента недостаточно прилегающие.

В случае наличия плесени или грибка, обработайте  растворами  против плесени COMBAT 222 очищающий, код 4810222, и COMBAT 333  восстанавливающий, код 4810333.

Металлические прутья арматуры, которые вышли на поверхности должны быть тщательно обработаны с  BETOXAN PRIMER 9490125 на цементном растворе.

Восстановить не достающие части с помощью выравнивания BETOXAN 400 или BETOXAN 300 серии 9490140/0130, и финишным выравниванием BETOXAN 200.

На хорошо высохшую поверхность нанесите КОЛОРФИС МИКРО согласно указаниям, которые приведены в «СПОСОБЕ НАНЕСЕНИЯ».

Через два часа можно приступать к нанесению финишного материала.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Условия помещения и поверхности:

Температура помещения: мин.+8◦С / мак. +35◦С

Влажность помещения : <75%

Температура поверхности: мин.+5◦С / мак. +35◦С

Влажность поверхности: <10% U.R.

Избегайте нанесения при наличии конденсата и под прямыми лучами солнца.

Инструмент: кисть, валик.

Количество слоев: наносится в 1-2 слоя мокрым по мокрому.

Разбавление: КОЛОРФИС МИКРО разбавляется от 20 до 50% водой, в соответствии с впитывающей способностью поверхности.

Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью воды.

### КОЛЕРОВКА

КОЛОРФИС МИКРО колеруется пастами по системе тинтометрической MACROMIE и красителями COLORADO серии 548, максимально добавление красителей 5%. В случае необходимости колеровки КОЛОРФИС МИКРО в интенсивный цвет используется та же формула, что и для финишного материала, который может быть нанесен в последующем в два слоя.

## ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА

Температура хранения продукта   от +5  до  +30.

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности около 2 лет.

## Безопасность в эксплуатации

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза:

2004/42/CE: Категория H: фиксатор грунтовка (на водной основе): 50 гр./литр (2007) / 30 гр./литр (2010).

КОЛОРФИС МИКРО Содержит максимум 30 гр./литр VOC (летучих составляющих)

Материал не требует этикеток по безопасности согласно директив Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений. Использовать материал согласно нормам  гигиены и безопасности: после использования не выкидывать упаковки в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными  отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо вентилируемом месте. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, не выливать в воду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с описанием по безопасному использованию материала.

ООО «ВЕРНИЧИ» и IL COLORIFICIO SAN MARCO  гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если  условия применения не находятся под нашим контролем.  Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае.  За любой другой информацией по поводу технических данных обращаться к техническому персоналу ООО «ВЕРНИЧИ»  по тел: 9959964.