## 117186, Moсква, ул. Нагорная 13А-4

## тел./факс:(+7095) 9959964;

### e-mail: info@vernici.ru; www.vernici.ru.

COMBAT 222

РАСТВОР ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ

# Код 4810222

##### ОПИСАНИЕ

COMBAT 222 «очищающий» специальный раствор для очистки внешней и внутренней поверхности от плесени и грибка до покраски.

COMBAT 222 – может быть использован на небольшие части поверхности, пораженные плесенью для восстановления их первоначального внешнего вида, без дополнительного окрашивания. В этом случае эффект считается временным.

##### ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на любой тип поверхности, пораженный различными типами плесени.

Наносится так же на декоративные покрытия и на существующие пластиковые покрытия.

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Главный активный компонент: система с высоким содержанием активного Хлора.

-Растворитель: вода

-Масса объема  UNI: 1,14 + 0,02 кг. на литр.

-Расход: приблизительно 8-10 м.к./л на слой.

##### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

-Материал наносится кисточкой, возможно нанесение спреем.

-Наносится  на поверхность, остается  на 30 минут и затем смывается обильно водой.

- Количество плесени и водорослей значительно уменьшается на поверхности.

- Повторите нанесение поверхности COMBAT 222  еще несколько раз до полного оздоровления.

-Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью воды.

## ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА

## Температура хранения продукта   от +5  до  +30.

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности около 2 лет.

##### БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Раздражающий

Содержит гипохлорид натрия

В контакте со свободным кислотами образуется  токсический газ.

Избегайте попадания в глаза и на кожу.

В случае контакта с глазами и с кожей немедленно промыть водой.

Держите в недоступном для детей месте.

Не дышите газом /дымом/запахами /аэрозолем

Не выбрасывайте отходы в канализацию.

Используйте только в местах хорошо вентилируемых.

В случае попадания в желудок проконсультируйтесь сразу с врачом и покажите ему упаковку или этикетку.

Пользуйтесь защитными перчатками и специальной формой одежды.

Применять продукт согласно нормам гигиены и безопасности; после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными  отходами.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с информацией касающейся соблюдения норм безопасности, при проведение штукатурных и малярных работ.

ООО «ВЕРНИЧИ» и IL COLORIFICIO SAN MARCO  гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты, если  условия применения не находятся под нашим контролем.  Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае.  За любой другой информацией по поводу технических данных обращаться к техническому персоналу ООО «ВЕРНИЧИ»   по тел +7(095) 995 9964.