## 117186, Moсква, ул. Нагорная 13А-4

## тел./факс:(+7095) 9959964;

## e-mail:info@vernici.ru; www.vernici.ru.

COMBAT 333

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СТЕН

#### Код. 4810333

# ОПИСАНИЕ

COMBAT 333 - «предохраняющий» используется для улучшения состояния стен, действует как противоплесневый и препятствует ее размножению.  Предохраняет внешний вид декоративных покрытий от появления плесени, грибка или водорослей; используется для фасадных и внутренних работ.

##### ОСНОВЫ НАНЕСЕНИЯ

Наносится на любой тип поверхности, пораженный различными типами плесени.

Наносится так же на декоративные краски и на существующие пластиковые покрытия.

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Растворитель: вода

- Масса объема UNI 8910 : 1.00 +  0.02  кг.  на  л.

- Высыхание (при 25С 65% U.R. ) поверхностное 30 минут, нанесение краски после 2 –3 часов.

- Расход: приблизительно 8 - 10 м. к.  / л.  на слой.

- Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью воды.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для поверхности ни разу не покрывавшейся краской:

- Убедитесь, что поверхность хорошо высохла.

- Поверхность должна быть плотной  и не должна иметь склонность к разрушению. В противном случае примите необходимые меры восстановления и укрепления с помощью специальных материалов.

- Обработайте поверхность с помощью COMBAT 222 очищающий (4810222). Через 30 минут смойте водой.

- Затем, через 2 – 3 часа обработайте, выравнивая поверхность равномерно  нанося кистью или спреем      1 или 2 слоя с COMBAT 333 для улучшения состояния стен (4810333).

- Для эффективного  действия и более глубокого проникновения на внешней поверхности, нанесите несколько раз материал, мокрый по мокрому и оставьте его на 2 – 3 часа.

- Очистите неровности поверхности. Дырки, трещины могут быть обработаны TAMSTUCCO (9400006) (также порошок 9410100).

- Трещины должны быть расширены и заполнены штукатуркой или аналогичными материалами.

- Отшлифуйте неровности с помощью наждачной бумаги.

- Удалить остатки пыли, грязи и др. остатки с помощью мягкой щетки.

- Используйте как фиксатор для внешних работ и во всех других случаях, в которых необходимо выравнить и укрепить поверхность, ISOMARC 4410111 разбавленный  со специальным разбавителем 5080803.

или ATOMO микро эмульсионный фиксатор для внешних работ, разбавленный на 50 –60 % с водой.

- Для внутренней поверхности фиксатор на водяной основе IDROFIS – 4700006.

- Для отделки внутренней поверхности советуем нанести 2 слоя водоэмульсионной краской COMBAT 777 (4870777)  или  атермичной  краской SUPERCONFORT (4880888).

- Для отделки внешней поверхности нанесите 2 слоя WASSERLAC AL QUARZO ANTIALGA  серия 431 или  краска для внешних работ,   с добавлением COMBAT 111 (4810111), либо AQUASIL  или ACRISYL LISCHIA.

Для поверхности уже окрашенной:

- Проверьте  поверхность ее плотность и прилегание.

- Очистите неприлегающие слои старых покрытий.

- Обработайте поверхность с помощью COMBAT 222 очищающий 4810222. Через 30 минут смойте водой.

- Затем через 2 – 3 часа обработайте,  поверхность равномерно нанося кистью или спреем в 1 или 2 слоя с COMBAT 333 для улучшения состояния стен (4810333).

- Для эффективного  действия и более глубокого проникновения, на  внешние поверхности нанесите несколько рез материал, мокрый по мокрому и оставьте его на 2 – 3 часа.

- Очистите неровности поверхности  и нанесите фиксатор, как указано для поверхности ни разу не покрывавшейся краской.

- Для отделки внутренней поверхности советуем нанести 2 слоя краской COMBAT 777 ( 4870777) или   атермичной водоэмульсионной  краской SUPERCONFORT (4880888).

- Для отделки внешней поверхности нанесите 2 слоя WASSERLAC AL QUARZO ANTIALGA  серия 431 или  краска для внешних работ, хорошо разбавленная  с добавлением COMBAT 111 ( 4810111), либо AQUASIL  или ACRISYL LISCHIA.

##### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится кисточкой, возможно  для нанесение спреем.

Материал готов к использованию.

Материал наносится в один или два слоя в зависимость от  степени поражения стен грибком, плесенью или водорослями.

## ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА

## Температура хранения продукта   от +5  до  +30.

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности около 2 лет.

##### БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Раздражающий для глаз и для кожи.

Может спровоцировать аллергические реакции  в контакте с  кожей.

Содержит:  2  - оттил – 2H – изотиазолин – 3 он.

В контакте со свободным кислородом образует  токсичный  газ.

Избегайте попадания в глаза и на кожу.

В случае контакта с глазами и с кожей немедленно промыть водой.

Держите в недоступном месте от детей.

Не дышите газом /дымом/запахами /аэрозолем

Не выбрасывайте отходы в канализацию.

Используйте только в местах хорошо вентилируемых.

В случае попадания в желудок проконсультируйтесь сразу с врачом и покажите ему упаковку или этикетку.

Пользуйтесь защитными перчатками и специальной формой одежды.

Применять продукт согласно нормам гигиены и безопасности; после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными  отходами.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с информацией касающейся соблюдения норм безопасности, при проведение штукатурных и малярных работ.

ООО «ВЕРНИЧИ» и IL COLORIFICIO SAN MARCO  гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты, если  условия применения не находятся под нашим контролем.  Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае.  За любой другой информацией по поводу технических данных обращаться к техническому персоналу ООО «ВЕРНИЧИ»   по тел +7(095) 995 9964.