Dulux Protective Woodsheen (woodstain) Пропитка для дерева

| Область применения | "Dulux Protective Woodsheen" пропитка на органической основе для наружных и внутренних работ по деревянным поверхностям. Образует прочное, но в тоже время эластичное, атласное, сверхводоотталкивающее покрытие, стойкое к шелушению и отслоению в результате расширения-сжатия дерева под воздействием температурных и влажностных колебаний. Обеспечивает древесине долговременную защиту от гнили и плесени. Обладает стойкостью к выгоранию. Предотвращает потемнение дерева под действием солнечного света. При нанесении не менее 3 слоёв не нуждается в дополнительном покрытии лаком. Подчёркивает естественную красоту дерева. Может наноситься как на чистое дерево, так и на покрытое ранее пропитками на органической основе. |
| --- | --- |
| Упаковка | 1, 2.5 и 5 литров. |
| Цветовая Гамма | Бесцветная и цветная. Степень блеска – полуматовая. Колеруется в 72 цвета. Итоговый цвет будет зависеть от породы дерева, чистоты поверхности и количества слоёв пропитки. |
| Особенности применения | Если материал используется в качестве финишного покрытия для наружных работ, то рекомендуется нанести не менее трёх слоёв. На новые или полностью очищенные поверхности, в качестве грунтовочного слоя, рекомендуется наносить Cuprinol Wood Preserver Clear. Подходит для любых пород дерева. Может наноситься на поверхности, ранее покрытые органическими или водными материалами. Не использовать на наружных поверхностях подверженных истиранию (например: лестницы, садовые настилы и т.п.). В этих случаях используйте Cuprinol Decking Stain. В случае использования на внутренних поверхностях, подверженных истиранию необходимо нанести финишный слой лака Dulux Trade Polyurethane Varnish. О правильной подготовки поверхности и методике нанесения читайте в соответствующем разделе. |
| Основные компоненты | Пигмент: Светостойкие пигменты с добавками оксидов железа Связующее: Алкидные смолы с добавками фунгицида. Растворитель: Алифатические углеводороды. |
| Способ нанесения | Кисть. Валик. |
| Расход | Реальный расход зависит от впитывающих свойств дерева и чистоты обработки поверхности. Первый слой по новой поверхности– около 10м2 с одного литра Последующие слои – 20 ÷ 25 м2 с одного литра. |
| Время высыхания | Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. На касание: 4 ÷ 6 часов. Полное высыхание: 16 ÷ 24 часа. |
| Разбавление | Не рекомендуется. |
| Распыление | Не рекомендуется. |
| Ограничения | Хранить в интервале температур от +5 до +35°С. Не хранить рядом с нагревательными приборами. Не использовать при температуре ниже +5°С. Не наносить на влажную поверхность. Работать только в хорошо проветриваемом помещении. |
| Очистка инструмента | Сразу после использования инструмента удалите с него излишки пропитки и промойте его уайт-спиритом. |
| Срок хранения | В оригинальной заводской упаковке при комнатной температуре - 5 лет |