Dulux Realife Kitchen and Bathrooms Водоэмульсионная краска для кухни и ванной комнаты

| Область применения | Dulux Realife Kitchen & Bathroom матовая водоэмульсионная краска изготовлена по новой технологии "Diamond", что обеспечивает в 10 раз большую прочность образующегося покрытия, по сравнению с обычными красками из линейки Dulux Retail. Пригодна для окраски внутренних поверхностей стен и потолков в жилых и нежилых помещениях с высокой влажностью. Увеличенная прочность плёнки, а так же специальные добавки позволяет получить покрытие, которое выдерживает сильный конденсат, частое попадание воды и частую мойку, с применением моющих средств. Выдерживает ежедневную чистку без образования залоснившихся участков. Краска стойкая на износ и разрыв, легко отмывается от бытовых загрязнителей (кофе, ягодный сок и т.п.) идеально подходит для влажных помещений |
| --- | --- |
| Упаковка | 1, 2.5 литра. |
| Цветовая Гамма | Белая и цветная. Колеруется по колеровочной системе Dulux, а также по системам NCS и RAL (примерно 11 000 цветов) А также выпускается готовыми цветами – 20 цветов. |
| Особенности применения | Рекомендуется наносить в два слоя. Перед применением тщательно перемешайте краску. При покупке готовых цветов обратите внимание на то, что в разных партиях возможны небольшие изменения цвета – при использовании нескольких банок с одинаковым цветом, рекомендуется слить их в одну ёмкость и перемешать. Если это невозможно – наносите краску из одной банки от угла до угла, с тем чтобы на одной стене не было стыков из разных банок. Краска полностью готова к применению – разбавление не требуется. О правильной подготовки поверхности читайте в соответствующем разделе. |
| Основные компоненты | Пигмент: Светостойкие пигменты без соединений свинца. Связующее: Эмульсия сополимеров акрила. Растворитель: Вода. |
| Содержание твёрдой фазы | 40% (номинально). |
| Способ нанесения | Кисть. Валик. Распыление. |
| Расход | Реальный расход зависит от свойств поверхности. По гладкой поверхности со средними впитывающими свойствами - до 14м2 с одного литра. |
| Время высыхания | Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. На касание: 30 минут. Полное высыхание: 5 часов. |
| Разбавление | Разбавление не требуется. Если после длительного хранения, Вам покажется, что краска загустела – добавьте незначительное количество воды (примерно 50 грамм на 2,5 литра) и тщательно перемешайте. |
| Распыление | Краска, выпускаемая готовыми цветами, предназначена для нанесения ручным инструментом. Для распыления используйте колерованную и белую краску. Обычное распыление: Разбавьте водой в пропорции не более 1 часть воды на 5 частей краски - подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: Разбавление водой, как правило, не требуется. Рекомендуется давление на краску не менее 133 бар, диаметр сопла 0,38мм, наносить под углом 65° к поверхности. |
| Ограничения | Не хранить и не использовать при температуре ниже +5°С. Не наносить на влажную поверхность. |
| Срок хранения | В оригинальной заводской упаковке при комнатной температуре - 5 лет |