Dulux Trade Alkali Resisting Primer Противощелочная грунтовка

| Область применения | Dulux Trade Alkali Resisting Primer грунтовка для минеральных поверхностей которые могут содержать щёлочь (например цементная стяжка, новый бетон и т.п.). Предотвращает негативное воздействие щёлочи на органорастворимые краски. Для наружных и внутренних работ. Особенно рекомендуется использовать в качестве грунтовки по поверхностям подвергшихся обработке противопожарными средствами. |
| --- | --- |
| Упаковка | 5 литров. |
| Цветовая Гамма | Серый. |
| Особенности применения | Особенно актуально при последующей окраске органорастворимыми материалами. Как правило, достаточно одного слоя, но в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные слои. |
| Основные компоненты | Пигмент: Диоксид титана, фосфат цинка и щелочистойкий наполнитель Связующее: Олеофатическая смола. Растворитель: Уайт-спирит. |
| Способ нанесения | Кисть. Валик. |
| Расход | Реальный расход зависит от неровностей и впитывающих свойств поверхности. В среднем до 9 м2 с одного литра. |
| Время высыхания | Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. На касание: 8 ÷ 12 часов. Полное высыхание: 16 ÷ 24 часа. |
| Разбавление | Разбавление не требуется, но если необходимо, то разбавление не должно превышать пропорции 1 часть уайт-спирита на 10 частей грунтовки. |
| Распыление | Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить материал другим способом, необходимо позаботится об охране окружающей среды и индивидуальных средствах защиты. В близи пешеходных зон, зелёных насаждений, и т.п. необходимо предусмотреть специальные защитные ограждения. |
| Ограничения | Хранить в интервале температур от +5 до +35°С. Не хранить рядом с нагревательными приборами. Не использовать при температуре ниже +5°С. Не наносить на влажную поверхность. Работать только в хорошо проветриваемом помещении. |
| Очистка инструмента | Сразу после использования инструмента промойте его уайт-спиритом. |
| Срок хранения | В оригинальной заводской упаковке при комнатной температуре - 5 лет |