Dulux Trade All Purpose Primer Грунтовка универсальная

| Область применения | Dulux Trade All Purpose Primer универсальная грунтовка для большинства внутренних и наружных поверхностей, таких как: дерево, металл, кирпич, штукатурки т.п. Обеспечивает отличное сцепление последующих слоёв краски с поверхностью. Образует гладкую прочную плёнку идеальную для последующего финишного покрытия. |
| --- | --- |
| Упаковка | 1 литр. |
| Цветовая Гамма | Белая. |
| Особенности применения | Основное удобство материала – его универсальность. Наиболее часто применяется в тех случаях, когда необходимо прогрунтовать несколько различных поверхностей небольшой площади. В некоторых случаях требуется использование специальных грунтовок, например, для очень смолянистых пород дерева, оцинкованной стали, и свежей штукатурки. |
| Основные компоненты | Пигмент: Двуокись титана, оксид цинка и инертные наполнители. Связующее: Алкидная смола. Растворитель: Уайт-спирит. |
| Способ нанесения | Кисть. Валик. |
| Расход | Реальный расход зависит от свойств поверхности. Штукатурка: до 7 м2 с одного литра. Дерево и металл: 8-11 м2 с одного литра. |
| Время высыхания | Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. На касание: 6 часа. Полное высыхание: 6 ÷ 10 часов. |
| Разбавление | Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление в пропорции 1 часть уайт-спирита на 10 частей грунтовки. |
| Распыление | Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить материал другим способом, необходимо позаботится об охране окружающей среды и индивидуальных средствах защиты. В близи пешеходных зон, зелёных насаждений, и т.п. необходимо предусмотреть специальные защитные ограждения. |
| Ограничения | Хранить в интервале температур от +5 до +35°С. Не хранить рядом с нагревательными приборами. Не использовать при температуре ниже +5°С. Не наносить на влажную поверхность. Работать только в хорошо проветриваемом помещении.. |
| Срок хранения | В оригинальной заводской упаковке при комнатной температуре - 5 лет |