Dulux Trade Diamond Glaze Лак на водной основе с повышенной прочностью

| Область применения | Dulux Trade Diamond Glaze паркетный лак на водной основе, производится по технологии "Diamond", что обеспечивает в 10 раз большую прочность образующегося покрытия, по сравнению с обычными лаками на водной основе. Предназначен для применения на внутренних деревянных поверхностях. Идеально подходит для нанесения на поверхности, подверженные сильному износу, например: полы, лестницы, плинтуса, верхняя поверхность столов и стоек и т.д. Также подходит для применения на плитках из прессованной пробки, древесно-волокнистых плит, древесно-стружечных плит и т.д. Стойкий к абразивному износу, а также к большинству бытовых химикатов, спиртам и горячей воде. Выдерживает регулярное мытьё с применением моющих средств. |
| --- | --- |
| Упаковка | 0.125, 1, 2.5 и 5 литров |
| Цветовая Гамма | Бесцветный и цветной (цветной только 1 и 2,5л). Бесцветный – глянцевый и полуматовый. Цветной только полуматовый. Колеруется по колеровочной системе ICI Woodcare – 72 цвета. |
| Особенности применения | На поверхности подверженные износу рекомендуется наносить не менее трёх слоёв. Рекомендуется наносить на чистое дерево, причём первый слой только бесцветный глянцевый лак, т.к. полуматовый лак содержит матирующие добавки, которые могут вызвать небольшое помутнение дерева. Подходит для любых пород дерева, однако на мягких породах могут потребоваться дополнительные слои из-за сильного впитывания. Лак сохнет достаточно быстро, поэтому при нанесении на больших площадях необходимо соблюдать технологию «мокрого края». О правильной подготовки поверхности и методике нанесения читайте в соответствующем разделе. |
| Основные компоненты | Пигмент: Инертные матирующие вещества. Связующее: Акрило-уретановые сополимеры. Растворитель: Вода. |
| Содержание твёрдой фазы | 32% (номинально). |
| Способ нанесения | Кисть. Валик. Апликатор |
| Расход | Реальный расход зависит от впитывающих свойств дерева и чистоты обработки поверхности. Твёрдые породы : – 18 ÷ 20 м2 с одного литра. Мягкие породы : 10 ÷ 15 м2 с одного литра. С каждым следующим слоем расход сокращается. |
| Время высыхания | Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. На касание: от 30 минут до 2 часов (в зависимости от впитывающих свойств поверхности). Полное высыхание: 2÷4 часа. |
| Разбавление | Лак готов к применению. Разбавление не рекомендуется. Однако, если после длительного хранения, Вам покажется, что лак загустел – добавьте небольшое количество воды и тщательно перемешайте. |
| Распылениее | Не рекомендуется. |
| Ограничения | Хранить в интервале температур от +5 до +35°С. Не хранить рядом с нагревательными приборами. Не использовать при температуре ниже +5°С. Не наносить на влажную поверхность. |
| Очистка инструмента | Сразу после использования инструмента удалите с него излишки лака и промойте водой. |
| Срок хранения | В оригинальной заводской упаковке при комнатной температуре - 5 лет |