Dulux Trade Metal Primer Грунтовка по металлу

| Область применения | Dulux Trade Metal Primer грунтовка по чёрному металлу (сталь, чугун и т.п.) для наружных и внутренних работ. Подходит для использования на предварительно протравленной или потерявшей блеск оцинкованной стали. Содержит антикоррозионные присадки. Выдерживает нагрев до 90°С. Подходит для использования на радиаторах отопления. |
| --- | --- |
| Упаковка | 2.5 литра. |
| Цветовая Гамма | Серая. |
| Особенности применения | Не использовать в качестве финишного покрытия. Не подходит для окраски цветных металлов, в том числе новой оцинкованной стали и «нержавеющих» сплавов. |
| Основные компоненты | Пигмент: Диоксид титана, фосфат цинка и инертные наполнители. Связующее: Алкидная смола. Растворитель: Уайт-спирит. |
| Содержание твёрдой фазы | 51% |
| Способ нанесения | Кисть. Валик. Распыление. |
| Расход | Реальный расход зависит от чистоты обработки поверхности. В среднем - до 10 м2 с одного литра. |
| Время высыхания | Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. На касание: 6 часов. Полное высыхание: 16÷24 часа. |
| Разбавление | Не рекомендуется. |
| Распыление | Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить материал другим способом, необходимо позаботится об охране окружающей среды и индивидуальных средствах защиты. В близи пешеходных зон, зелёных насаждений, и т.п. необходимо предусмотреть специальные защитные ограждения. |
| Ограничения | Хранить в интервале температур от +5 до +35°С. Не хранить рядом с нагревательными приборами. Не использовать при температуре ниже +5°С. Не наносить на влажную поверхность. Работать только в хорошо проветриваемом помещении. |
| Очистка инструмента | Сразу после использования инструмента промойте его уайт-спиритом. |
| Срок хранения | В оригинальной заводской упаковке при комнатной температуре - 5 лет |