Dulux Trade Polyurethane Varnish Лак для внутренних работ по дереву

| Область применения | Dulux Trade Polyurethane Varnish лак на органической основе для внутренних работ по деревянным поверхностям, таким как: паркет, двери, мебель, наличники, вагонка, ДСП, пробка и т.п. Создаёт прочное защитное покрытие стойкое к ударам и царапинам. Подчёркивает естественную красоту дерева. Придаёт небольшой желтоватый оттенок. |
| --- | --- |
| Упаковка | 1, 2.5 и 5 литров. |
| Цветовая Гамма | Бесцветный. Степень блеска - глянцевый, полуматовый, матовый. |
| Особенности применения | На поверхности подверженные износу рекомендуется наносить не менее трёх слоёв. На новые или полностью очищенные поверхности, в качестве грунтовочного слоя, рекомендуется наносить глянцевый бесцветный лак. Подходит для любых пород дерева. Может наноситься на поверхности ранее покрытые органическими или водными материалами. Только для внутренних работ. О правильной подготовки поверхности и методике нанесения читайте в соответствующем разделе. |
| Основные компоненты | Пигмент: Бесцветная матирующая добавка. Связующее: Полиуретан модифицированный алкидом. Растворитель: Алифатические углеводороды. |
| Содержание твёрдой фазы | 44% (номинально). |
| Способ нанесения | Кисть. Валик. Аппликатор. |
| Расход | Реальный расход зависит от впитывающих свойств дерева и чистоты обработки поверхности. Гладкое дерево: до 16 м2 с одного литра. Пиленное дерево: 10 - 12 м2 с одного литра. |
| Время высыхания | Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. На касание: 6 ÷ 8 часов. Полное высыхание: 16 ÷ 24 часа. |
| Разбавление | Не требуется. Если это необходимо, то для нормального применения разбавление не должно превышать пропорции 1 часть уайт-спирита на 10 частей лака |
| Распыление | Не рекомендуется. |
| Ограничения | Хранить в интервале температур от +5 до +35°С. Не хранить рядом с нагревательными приборами. Не использовать при температуре ниже +5°С. Не наносить на влажную поверхность. Работать только в хорошо проветриваемом помещении. |
| Срок хранения | В оригинальной заводской упаковке при комнатной температуре - 5 лет |