Dulux Trade Primer Sealer Грунтовка упрочняющая

| Область применение | Dulux Trade Primer Sealer грунтовка на основе органического растворителя, для внутренних работ специально разработана для рыхлых, осыпающихся или мелящихся поверхностей которые предполагается окрашивать водоэмульсионными красками из линейки Dulux Trade. Рекомендуется для неокрашенной или полностью очищенной штукатурки. |
| --- | --- |
| Упаковка | 5 литров. |
| Цветовая Гамма | Белёсый |
| Особенности применения | Для внутренних работ. Допускается окрашивать поверхности, ранее покрытые красками на основе ПВА. Не рекомендуется наносить на прочные поверхности или использовать в качестве грунтовки общего назначения. Новые не осыпающиеся поверхности рекомендуется грунтовать краской Dulux Trade Supermatt разбавленной водой в соответствующей пропорции. |
| Основные компоненты | Пигмент: Двуокись титана, оксид цинка и инертные наполнители Связующее: Олеофатическая смола Растворитель: Уайт-спирит. |
| Содержание твёрдой фазы | 49% (номинально). |
| Способ нанесения | Кисть. Валик. Распыление. |
| Расход | Реальный расход зависит от впитывающих свойств поверхности. По гладкой поверхности со средними впитывающими свойствами до 9 м2 с одного литра. |
| Время высыхания | Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. На касание: 8 ÷ 12 часов. Полное высыхание: 16 ÷ 24 часа. |
| Разбавление | Материал готов к применению. При необходимости допускается разбавление в пропорции 1 часть уайт-спирита на 10 частей грунтовки. |
| Распыление | Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить материал другим способом, необходимо позаботится об охране окружающей среды и индивидуальных средствах защиты. В близи пешеходных зон, зелёных насаждений, и т.п. необходимо предусмотреть специальные защитные ограждения. |
| Ограничения | Хранить в интервале температур от +5 до +35°С. Не хранить рядом с нагревательными приборами. Не использовать при температуре ниже +5°С. Не наносить на влажную поверхность. Работать только в хорошо проветриваемом помещении. |
| Очистка инструмента | Сразу после использования инструмента промойте его уайт-спиритом. |
| Срок хранения | В оригинальной заводской упаковке при комнатной температуре - 5 лет |